Расчет защиты реактора из монолитного бетона

Исходные данные для расчета:

1. Технологический состав бетона защиты по таблице 1 - № 2.

2. Плотность потока быстрых нейтронов на входе в защиту =   .

3. Плотность потока энергии внешнего гамма-излучения

на входе в защиту = .

4. Средняя энергия внешнего гамма-излучения =6 МэВ.

Определение химического состава бетона

По таблице 1 принимаем состав бетонной смеси, считая представленный в таблице технологический состав как состав бетонной смеси с учетом всей воды затворения. Состав в эксплуатационный период принимаем с учетом только химически связанной воды в соответствии с указаниями раздела 2 (в данном случае в количестве 20% от массы цемента). Данные заносим в таблице П.1.1.

Таблица П 1.1

Состав бетонной смеси и бетона в эксплуатационный период, кг/м3

| Состояние бетона | Вяжущее | Мелкий заполнитель | Крупный заполнитель | Вода | Средняя плотность, (сумма столбцов 2,3,4,5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | портланд- цемент | кварцевый песок | гранит |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Бетонная смесь | 298 | 592 | 1157 | 193 | 2240 |
| Бетон в эксплуатационный период | 298 | 592 | 1157 | 298*0,2= 59,6 | 2106,6 |

Используя данные таблицы 2, рассчитываем содержание химических элементов в материалах бетона и в бетоне в целом в эксплуатационный период.

Содержание химических элементов в портландцементе:

| ; | ; |
| --- | --- |
| ; | ; |
| ; | ; |
| ; | . |

Содержание химических элементов в кварцевом песке:

| ; | ; |
| --- | --- |
| ; | . |

Содержание химических элементов в граните:

| ; |  |
| --- | --- |
| ; |  |

Содержание химических элементов в воде:

| ; | . |
| --- | --- |

Таблица П 1.2

Химический состав бетона в эксплуатационный период

| Компоненты | Содержание химических элементов в бетоне, кг/м3 |  |  |  |  |  |  |  | Итого, кг/м3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | H | O | Mg | Al | Si | S | Ca | Fe |  |  |  |
| Портландцемент | 0,29 | 112,04 | 3,29 | 6,58 | 38,22 | 3,00 | 126,65 | 7,93 |  | 298 |  |
| Кварцевый песок | - | 314,67 | - | 6,15 | 267,08 | 4,10 | - | - |  | 592 |  |
| Гранит | 3,69 | 573,88 | 15,31 | 58,78 | 362,41 | 6,05 | 64,44 | 72,36 |  | 1156,84 |  |
| Вода | 6,62 | 52,98 | - | - | - | - | - | - |  | 59,6 |  |
| Всего: | 10,6 | 1053,57 | 18,60 | 71,51 | 667,71 | 13,15 | 191,09 | 80,29 |  | 2106,52 |  |

Определение ядерной плотности

Ядерная плотность элементов, входящих в состав бетона, определяется по формуле:

| где 6,023·1023 - | число Авогадро; |  |
| --- | --- | --- |
| - | атомная масса i-го элемента, входящего в состав бетона; |  |
| - | содержание i-го элемента в бетоне, г/см3. |  |

Определение макроскопического сечения выведения быстрых нейтронов

Сечение выведения быстрых нейтронов определяем по формуле:

| где - | микроскопическое сечение выведения i-го элемента, входящего в состав бетона, принимаемое по таблице 3; |  |
| --- | --- | --- |
| - | ядерная плотность i-го элемента. |  |

= (0,99·0,03966 +1·0,00633 + 1,29·0,00046  +1,31·0,00159 + 1,37·0,01431 + 1,60·0,00287 + 1,98·0,00087 +1,61·0,00025)  10-24  1024 = 0,07459 см-1

= 0,07459 см-1.

Определение коэффициентов накопления промежуточных,
тепловых нейтронов и захватного гамма-излучения

Для определения коэффициентов накопления необходимо, используя формулы 13-15, вычислить параметры P, T и G, учитывающие химический состав и сечения взаимодействия нейтронов различных энергетических групп с ядрами химических элементов:

- для промежуточных нейтронов

- для тепловых нейтронов

- для захватного гамма-излучения

| где - | макроскопическое сечение выведения быстрых нейтронов, определяемое по формуле 4; |  |
| --- | --- | --- |
| - | ядерная плотность i-го химического элемента, определяемая по формуле 5; |  |
| , - | микроскопические сечения соответственно упругого рассеяния и поглощения промежуточных нейтронов i-го химического элемента, принимаемые по таблице 3; |  |
| , - | микроскопическое сечение поглощения тепловых нейтронов и суммарная энергия гамма-излучения при поглощении атомами i-го химического элемента, принимаем по таблице 3; |  |
| - | коэффициент передачи энергии нейтронов атому i-го химического элемента при упругом рассеянии, принимаемый по таблице 3. |  |

= (20,3·1·0,00633+ 3,75·0,22·0,03966+ 3,5·0,152·0,00046 + 1,43·0,138·0,00159 + 2,2·0,132·0,01431+ 0,98·0,118·0,00025+ +3·0,096·0,00287+11,4·0,068·0,00087) = 0.1675294см-1

= (0.04·0,00633 + 0.00·0,03966 + 0.01·0,00046 + 0.03·0,00159 + 0.02·0,01431 + 0.05·0,00025 + 0.06·0,00287 + 0.33·0,00087) = 0,00106 см-1

= (0.33·0,00633+ 0.00·0,03966 + 0.07·0,00046+ 0.24·0,00159+ 0.16·0,01431 + 0.52·0,00025 + 0.44·0,00287 + 2.5·0,00087) = 0,008353 см-1

0.33·0,00633 2.23 + 0.00·0,03966 0.00 + 0.07·0,000464.79 + 0.240,001597.60 +  0.16·0,01431 10.18+0.52·0,00025 ·10.15+0.440,002878.13+2.5·0,000875.99=

=5,556·10-2МэВ·см-1

Коэффициенты накопления для тепловых, промежуточных нейтронов и захватного гамма-излучения определяем по формулам 16-18:

Так как содержание водорода в материале защиты превышает 0,004 г/см3, то в соответствии с таблицей 4:

a1=0,67; a2=1,00; c1=0,33; c2=0,50; a=0,55; b=18; d1=0,37; d2=0,64

Коэффициенты накопления промежуточных нейтронов

=0 см:

= (0.67·(1-e-0.33·0,07459·0) + 0.37)·lg0,442+ 1·(1-e-0.5·0,07459·0) + 0.64 = 0,509

= 100,509 = 3,23

=10 см:

=(0.67·(1-e-0.33·0,07459·10) + 0.37)· lg0,442+ 1·(1-e-0.5·0,07459·10) + 0.64 = 0,769

= 100,769 = 5,87

=20 см:

=(0.67·(1-e-0.33·0,07459·20) + 0.37)· lg0,442+ 1·(1-e-0.5·0,07459·20) + 0.64 = 0,942

= 100,942=8,76

=(0.67·(1-e-0.33·0,07459·40) + 0.37)· lg0,442+ 1·(1-e-0.5·0,07459·40) + 0.64 = 1,135

= 101,135=13,66

=60 см:

=(0.67·(1-e-0.33·0,07459·60) + 0.37)· lg0,442+ 1·(1-e-0.5·0,07459·60) + 0.64 = 1,219

= 101,219=16,56

=80 см:

=(0.67·(1-e-0.33·0,07459·80) + 0.37) · lg0,442+ 1·(1-e-0.5·0,07459·80) + 0.64 = 1,254

= 101,254=17,96

=120 см:

=(0.67·(1-e-0.33·0,07459·120)+0.37)· lg0,442+ 1·(1-e-0.5·0,07459·120) + 0.64 = 1,273

= 101,273=18,74

=160 см:

=(0.67·(1-e-0.33·0,07459·160)+ 0.37)· lg0,442+ 1·(1-e-0.5·0,07459·160) + 0.64 = 1,274

= 101,274=18,78

=200 см:

=(0.67·(1-e-0.33·0,07459·200)+ 0.37)· lg0,442+ 1·(1-e-0.5·0,07459·200) +0.64 = 1,273

= 101,273 =18,74

Коэффициенты накопления тепловых нейтронов

=0 см:

= {[8 + (1 - e -0.55·0,07459·0)·18]·(lg20,057+ 1.5)}0.5 - 6 = -1,265

= 10-1,265 = 0,054

=10 см:

={[8 + (1 - e -0.55·0,07459·10)·18]·( lg20,057+ 1.5)}0.5 - 6 = 0,276

= 100,276= 1,89

=20 см:

={[8 + (1 - e -0.55·0,07459·20)·18]·( lg20,057+ 1.5)}0.5 - 6 = 1,117

=101,117 =13,10

=40 см:

={[8 + (1 - e -0.55·0,07459·40)·18]·( lg20,057+ 1.5)}0.5 - 6 = 1,943

=101,943 = 87,62

=60 см:

={[8 + (1 - e -0.55·0,07459·60)·18]·( lg20,057+ 1.5)}0.5 - 6 = 2,280

=102,280= 190,49

=80 см:

={[8 + (1 - e -0.55·0,07459·80)·18]·( lg20,057+ 1.5)}0.5 – 6 = 2,424

=102,424= 265,50

=120 см:

={[8 + (1 - e -0.55·0,07459·120)·18]·( lg20,057+ 1.5)}0.5 – 6 = 2,514

=102,514= 326,75

=160 см:

={[8 + (1 - e -0.55·0,07459·160)·18]·( lg20,057+ 1.5)}0.5 – 6 = 2,532

=102,532= 340,07

=200 см:

={[8 + (1 - e -0.55·0,07459·200)·18]·( lg20,057+ 1.5)}0.5 – 6 = 2,535

=102,535= 342,71

Коэффициенты накопления захватного гамма-излучения

=0 см:

=2.43·(1-e-0.0278·0) - 0.62 +(-1,265+ lg0,05556) (0.34 (1-e-0.0218·0) + 0.1) = -0,872

= 10-0,872 =0,13

=10 см:

=2.43·(1-e-0.0278·10) - 0.62 +(0,276+ lg0,05556) (0.34 (1-e-0.0218·10) + 0.1) = -0,193

= 10-0,193 = 0,64

=20 см:

=2.43·(1-e-0.0278·20) - 0.62 +(1,117+ lg0,05556) (0.34 (1-e-0.0218·20)+ 0.1) = 0,386

= 100,386= 2,43

=40 см:

=2.43·(1-e-0.0278·40) - 0.62 +( 1,943 + lg0,05556) (0.34 (1-e-0.0218·40) + 0.1) = 1,216

= 101,216= 16,43

=60 см:

=2.43 · (1-e-0.0278·60) - 0.62 +(2,280+ lg0,05556) (0.34 (1-e-0.0218·60) + 0.1) = 1,708

= 101,708= 51,09

=80 см:

=2.43·(1-e-0.0278·60) - 0.62 +( 2,424+ lg0,05556) (0.34 (1-e-0.0218·60) + 0.1) = 1,992

= 101,992= 98,18

=120 см:

=2.43·(1-e-0.0278·120) - 0.62+(2,514+ lg0,05556) (0.34 (1-e-0.0218·120)+ 0.1) = 2,246

= 102,246 = 176,31

=160 см:

=2.43·(1-e-0.0278·160) - 0.62 +(2,532+ lg0,05556) (0.34 (1-e-0.0218·160)+ 0.1) = 2,330

= 102,330= 213,78

=200 см:

=2.43·(1-e-0.0278·200) - 0.62 +(2,535+ lg0,05556) (0.34 (1-e-0.0218·200) + 0.1) = 2,358

= 102,358= 228,16

Рассчитанные коэффициенты накопления рассеянных излучений тепловых, сводим в таблицу П 1.3.

Таблица П 1.3

Коэффициенты накопления тепловых, промежуточных нейтронов
и захватного гамма-излучения

| , см | 0 | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 120 | 160 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.23 | 5.87 | 8.76 | 13.66 | 16.56 | 17.96 | 18.74 | 18.78 | 18.74 |
|  | 0.054 | 1.89 | 13.10 | 87.62 | 190.49 | 265.50 | 326.75 | 340.07 | 342.71 |
|  | 0.13 | 0.64 | 2.43 | 16.43 | 51.09 | 98.18 | 176.31 | 213.78 | 228.16 |

Определение плотности потоков и мощности эквивалентной
дозы быстрых нейтронов

Распределение плотности потока нейтронов с энергией более 1,4 МэВ (быстрых нейтронов) в защите в зависимости от ее толщины определяется по формуле 3:

| где - | плотность потока быстрых нейтронов на толщине защиты от входа в защиту (от обращенной к активной зоне реактора поверхности защиты), нейтрон/(см2·с); |  |
| --- | --- | --- |
| - | плотность потока быстрых нейтронов на входе в защиту, нейтрон/(см2·с); |  |
| - | макроскопическое сечение выведения быстрых нейтронов, см –1; |  |

Мощность эквивалентной дозы быстрых нейтронов, определяемая по формуле 8 равна:

| где - | плотность потока быстрых нейтронов, нейтрон/(см2с); |  |
| --- | --- | --- |
| - | переводной коэффициент i-той энергетической группы нейтронов, принимается равным 3,5·10–4 |  |

Расчеты выполняем и их результаты приводим в таблице П 1.4.

Таблица П 1.4

Плотности потока и мощности эквивалентной дозы
быстрых нейтронов в защите

| , см |  |  |  | , нейтрон/(см2с) |  | , мкЗв/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.07459 | 0 | 1 | 1.500·1010 |  | 5.250·106 |
| 10 |  | 0.7459 | 4.743·10-1 | 7.114·109 |  | 2.490·106 |
| 20 |  | 1.4919 | 2.250·10-1 | 3.374·109 |  | 1.181·106 |
| 40 |  | 2.9838 | 5.060·10-2 | 7.590·108 |  | 2.657·105 |
| 60 |  | 4.4756 | 1.138·10-2 | 1.707·108 | 3.5·10-4 | 5.976·104 |
| 80 |  | 5.9675 | 2.561·10-3 | 3.841·107 |  | 1.344·104 |
| 120 |  | 8.9513 | 1.296·10-4 | 1.944·106 |  | 6.803·102 |
| 160 |  | 11.9350 | 6.557·10-6 | 9.835·104 |  | 3.442·101 |
| 200 |  | 14.9188 | 3.318·10-7 | 4.977·103 |  | 1.742·100 |

Определение плотности потока и мощности доз
промежуточных и тепловых нейтронов

Распределение плотности потока промежуточных нейтронов в защите в зависимости от ее толщины определяется по формуле 6:

| где - | плотность потока промежуточных нейтронов на толщине ; |  |
| --- | --- | --- |
| - | плотность потока быстрых нейтронов на толщине ; |  |
| - | коэффициент накопления промежуточных нейтронов на толщине . |  |

Мощность эквивалентной дозы промежуточных нейтронов равна:

| где - | плотность потока промежуточных нейтронов, нейтрон/(см2с); |  |
| --- | --- | --- |
| - | переводной коэффициент для промежуточных нейтронов, принимается равным 1,0·10–4 |  |

Распределение плотности потока тепловых нейтронов в защите в зависимости от ее толщины определяется по формуле 7:

| где - | плотность потока тепловых нейтронов на толщине ; |  |
| --- | --- | --- |
| - | плотность потока быстрых нейтронов на толщине ; |  |
| - | коэффициент накопления тепловых нейтронов на толщине . |  |

Мощность эквивалентной дозы тепловых нейтронов равна:

| где - | плотность потока тепловых нейтронов, нейтрон/(см2с); |  |
| --- | --- | --- |
| - | переводной коэффициент для тепловых нейтронов, принимается равным 1,04·10–5 |  |

Расчеты выполняем и их результаты приводим в таблице П 1.5.

Распределение плотностей потока нейтронов по толщине защиты представляем на рис. П 1.1.

Определение плотности потоков и мощностей доз
захватного гамма-излучения

Распределение плотности потока захватного гамма-излучения в защите в зависимости от ее толщины определяется по формуле 9:

| где - | плотность потока захватного гамма-излучения на толщине защиты , МэВ/(см2с); |  |
| --- | --- | --- |
| - | плотность потока быстрых нейтронов на толщине защиты ; |  |
| - | коэффициент накопления захватного гамма-излучения на толщине защиты . |  |

Мощность эквивалентной дозы захватного гамма-излучения согласно формуле 10 равна:

| где - | коэффициент перевода плотности потока энергии захватного гамма-излучения в мощность дозы, . |  |
| --- | --- | --- |

Таблица П 1.5

Плотности потока и мощности эквивалентных доз промежуточных и тепловых нейтронов

| , см | , нейтрон/(см2с) |  | , нейтрон/(см2с) |  | , мкЗв/с |  | , нейтрон/(см2с) |  | , мкЗв/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1.500·1010 | 3.23 | 4.842·1010 |  | 4.842·106 | 0.054 | 8.145·108 |  | 8,470·103 |
| 10 | 7.114·109 | 5.87 | 4.175·1010 |  | 4.175·106 | 1.89 | 1,344·1010 |  | 1,398·105 |
| 20 | 3.374·109 | 8.76 | 2.955·1010 |  | 2.955·106 | 13.10 | 4,420·1010 |  | 4,597·105 |
| 40 | 7.590·108 | 13.66 | 1.037·1010 |  | 1.037·106 | 87.62 | 6,650·1010 |  | 6,916·105 |
| 60 | 1.707·108 | 16.56 | 2.828·109 | 1.0·10-4 | 2.828·105 | 190.49 | 3,253·1010 | 1.04·10-5 | 3,383·105 |
| 80 | 3.841·107 | 17.96 | 6.897·108 |  | 6.897·104 | 265.50 | 1,020·1010 |  | 1,061·105 |
| 120 | 1.944·106 | 18.74 | 3.642·107 |  | 3.642·103 | 326.74 | 6,351·108 |  | 6,605·103 |
| 160 | 9.835·104 | 18.78 | 1.847·106 |  | 1.847·102 | 340.07 | 3,345·107 |  | 3,478·102 |
| 200 | 4.977·103 | 18.74 | 9.328·104 |  | 9.328·100 | 342.71 | 1,706·106 |  | 1,774·101 |

Средняя энергия захватного гамма-излучения согласно формуле 12 составляет:

= (0.330,006332.23 + 0.00,039660.0 + 0.070,000463.68 + 0.240,001592.15 + 0.160,014313.73 + 0.520,000254.01 + 0.440,002873.60 + 2.50,000874.72)1024 / (0.330,00633 + 0.00,03966 + 0.070,00046 + 0.240,00159 + 0.160,01431 + 0.520,00025 + 0.440,00287 + 2.50,00087)1024 = 3,524 МэВ

Для определения воспользуемся аппроксимирующей зависимостью 11:

10-6 = 10-6 = 3,9610-6

Выполняем расчеты и их результаты приводим в таблице П 1.6. 						Таблица П 1.6

Плотность потока и мощность эквивалентной дозы захватного гамма-излучения

| , см | , нейтрон/(см2с) |  | , МэВ/(см2с) | , | , мкЗв/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1.500·1010 | 0,13 | 2.014·109 | 3,96·10-6 | 7.976·103 |
| 10 | 7.114·109 | 0,64 | 4,559·109 |  | 1,805·104 |
| 20 | 3.374·109 | 2,43 | 8,208·109 |  | 3,250·104 |
| 40 | 7.590·108 | 16,43 | 1,247·1010 |  | 4,937·104 |
| 60 | 1.707·108 | 51,09 | 8,724·109 |  | 3,455·104 |
| 80 | 3.841·107 | 98,18 | 3,771·109 |  | 1,493·104 |
| 120 | 1.944·106 | 176,31 | 3,427·108 |  | 1,357·103 |
| 160 | 9.835·104 | 213,78 | 2,103·107 |  | 8,326·101 |
| 200 | 4.977·103 | 228,16 | 1,135·106 |  | 4,497·100 |

Ослабление внешнего гамма-излучения в защите

Мощность дозы внешнего гамма-излучения на входе в защиту равна:

| =3·1010·3.33·10-6=9,99·104 мкЗв/с-1 |  |
| --- | --- |
|  | где = 3.3310-6 по таблице 5 при =6 МэВ. |

Линейный коэффициент ослабления гамма-излучения со средней энергией =6МэВ в бетоне защиты определяется по формуле (22) используя значения  по таблице П1.2 и значения  по таблице 6:

= (10,6·0,0446 + 1053,57·0,0254 + 18,6·0,0266 + 71,51·0,0264 + 667,71·0,0277 + 13,15·0,0284 + 191,09·0,0302 + 80,29·0,0304) / 1000 = 0,057см–1.

Для нахождения дозового фактора накопления рассеянного гамма-излучения необходимо определить значение  эффективного атомного номера для смеси химических элементов, слагающих бетон, а также дозовые факторы накопления в алюминии и железе для энергии гамма излучения =6МэВ.

Значение  определяем по формуле 23:

= (10,6·12 + 1053,57·82 + 18,6·122 + 71,51·132 + 667,71·142 + 13,15·162 +191,09·202 + 80,29·262) / (10,6·1 + 1053,57·8 + 18,6·12 + 71,51·13 + 667,71·14 + 13,15·16 + 191,09·20 + 80,29·26  ) = 13,853 см-1

Для различных величин  определяем дозовые факторы накопления гамма-излучения в алюминии и железе по формуле 24:

принимая значения коэффициентов по табл. 7 для энергии 6 МэВ, равными:

= 3,1; = 1-= 1- 3,1 = -2,1; = -0,064; = 0,152 - для алюминия;

= 2,9; = 1-= 1- 2,9 = -1,9; = -0,0825; = 0,0750 - для железа.

Результаты расчетов сводим в таблицы П 1.7 и П 1.8.

Дозовые факторы накопления внешнего гамма-излучения в алюминии
                                                                     при различных значениях                     			Таблица П 1.7

| , см |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 3,1000 | -2,1000 | 1,0000 |
| 10 | 0,0363 | 1,0370 | -0,0862 | 0,9174 | 3,2146 | -1,9266 | 1,2879 |
| 20 | 0,0726 | 1,0753 | -0,1724 | 0,8417 | 3,3333 | -1,7675 | 1,5658 |
| 40 | 0,1451 | 1,1562 | -0,3447 | 0,7084 | 3,5842 | -1,4877 | 2,0965 |
| 60 | 0,2177 | 1,2432 | -0,5171 | 0,5963 | 3,8540 | -1,2522 | 2,6019 |
| 80 | 0,2903 | 1,3368 | -0,6894 | 0,5019 | 4,1441 | -1,0539 | 3,0902 |
| 120 | 0,4354 | 1,5456 | -1,0341 | 0,3555 | 4,7914 | -0,7466 | 4,0448 |
| 160 | 0,5806 | 1,7871 | -1,3789 | 0,2519 | 5,5399 | -0,5289 | 5,0110 |
| 200 | 0,7257 | 2,0662 | -1,7236 | 0,1784 | 6,4053 | -0,3747 | 6,0306 |

Таблица П 1.8

Дозовые факторы накопления внешнего гамма-излучения в железе
при различных значениях

| , см |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 2,9000 | -1,9000 | 1,0000 |
| 10 | 0,0468 | 1,0479 | -0,0425 | 0,9584 | 3,0389 | -1,8209 | 1,2180 |
| 20 | 0,0935 | 1,0981 | -0,0850 | 0,9185 | 3,1844 | -1,7451 | 1,4393 |
| 40 | 0,1871 | 1,2057 | -0,1701 | 0,8436 | 3,4967 | -1,6028 | 1,8938 |
| 60 | 0,2806 | 1,3240 | -0,2551 | 0,7748 | 3,8396 | -1,4721 | 2,3674 |
| 80 | 0,3742 | 1,4538 | -0,3402 | 0,7116 | 4,2164 | -1,3521 | 2,8640 |
| 120 | 0,5613 | 1,7529 | -0,5103 | 0,6003 | 5,0835 | -1,1406 | 3,9429 |
| 160 | 0,7484 | 2,1136 | -0,6804 | 0,5064 | 6,1295 | -0,9622 | 5,1672 |
| 200 | 0,9355 | 2,5485 | -0,8504 | 0,4272 | 7,3906 | -0,8117 | 6,5788 |

Для бетона дозовые факторы накопления рассеянного гамма-излучения определяем по формуле 25:

Результаты расчетов приведены в табл. П 1.9.

Таблица П 1.9

Вычисление дозовых факторов накопления внешнего гамма-излучения
в бетоне с

| , см |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.057 | 0 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
| 10 |  | 0,57 | 1,2879 | 1,2180 | 1,2834 |
| 20 |  | 1,13 | 1,5658 | 1,4393 | 1,5575 |
| 40 |  | 2,27 | 2,0965 | 1,8938 | 2,0832 |
| 60 |  | 3,40 | 2,6019 | 2,3674 | 2,5865 |
| 80 |  | 4,54 | 3,0902 | 2,8640 | 3,0754 |
| 120 |  | 6,80 | 4,0448 | 3,9429 | 4,0381 |
| 160 |  | 9,07 | 5,0110 | 5,1672 | 5,0212 |
| 200 |  | 11,34 | 6,0306 | 6,5788 | 6,0665 |

С некоторой переоценкой (см. раздел 2.4) расчет выполняем как для точечного источника по формуле 21:

| . Результаты вычислений ослабления мощности эквивалентной дозы внешнего гамма-излучения представлены в таблице П.10. |  |
| --- | --- |

Таблица П 1.10

Мощность эквивалентной дозы внешнего гамма-излучения

| , см |  |  |  | , мкЗв/с |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1,0000 | 1,0000 | 9,99·104 |
| 10 | 0,57 | 0,5672 | 1,2834 | 7,27·104 |
| 20 | 1,13 | 0,3218 | 1,5575 | 5,01·104 |
| 40 | 2,27 | 0,1035 | 2,0832 | 2,15·104 |
| 60 | 3,40 | 0,0333 | 2,5865 | 8,61·103 |
| 80 | 4,54 | 0,0107 | 3,0754 | 3,29·103 |
| 120 | 6,80 | 1,1098·10-3 | 4,0381 | 4,48·102 |
| 160 | 9,07 | 1,1490·10-4 | 5,0212 | 5,76·101 |
| 200 | 11,34 | 1,1896·10-5 | 6,0665 | 7,21·100 |

Распределения суммарной мощности эквивалентной дозы по толщине защиты
и определение требуемой толщины защиты

Результаты расчета распределения по толщине защиты от 0 до 200 см мощностей эквивалентных доз нейтронного и гамма-излучения и суммарной мощности эквивалентной дозы приведены в табл. П1.11 и рис. П1.2. Поскольку при =200 см суммарная мощность эквивалентной дозы значительно выше допустимой 1.6710-3 мкЗв/с, значения мощности доз следует экстраполировать в область большей толщины.

Таблица П 1.11

Мощности эквивалентных доз нейтронов и гамма-излучений, мкЗв/с

| Вид излучения | Толщина защиты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 120 | 160 | 200 |
| Быстрые нейтроны | 5,250·106 | 2,490·106 | 1,181·106 | 2,657·105 | 5,976·104 | 1,344·104 | 6,803·102 | 3,442·101 | 1,742·100 |
| Промежуточные нейтроны | 4,842·106 | 4,175·106 | 2,955·106 | 1,037·106 | 2,828·105 | 6,897·104 | 3,642·103 | 1,847·102 | 9,328·100 |
| Тепловые нейтроны | 8,470·103 | 1,398·105 | 4,597·105 | 6,916·105 | 3,383·105 | 1,061·105 | 6,605·103 | 3,478·102 | 1,774·101 |
| Суммарная мощность дозы нейтронов | 1,010·107 | 6,805·106 | 4,596·106 | 1,994·106 | 6,809·105 | 1,885·105 | 1,093·104 | 5,670·102 | 2,881·101 |
| Захватное гамма-излучение | 7,976·103 | 1,805·104 | 3,250·104 | 4,937·104 | 3,455·104 | 1,493·104 | 1,357·103 | 8,326·101 | 4,497·100 |
| Внешнее гамма-излучение | 9,990·104 | 7,272·104 | 5,007·104 | 2,155·104 | 8,608·103 | 3,293·103 | 4,477·102 | 5,764·101 | 7,209·100 |
| Суммарная мощность дозы | 1,021·107 | 6,895·106 | 4,679·106 | 2,065·106 | 7,240·105 | 2,067·105 | 1,273·104 | 7,079·102 | 4,051·101 |

Мощность эквивалентной дозы, мкЗв/с

Толщина защиты, см

Рис. П1.2. Распределение мощности эквивалентных доз излучений по толщине защиты

Вариант 1. Приближенная графическая экстраполяция

Линии графической экстраполяции и , показанные на рис. П1.2, свидетельствуют о том, что экстраполированные значения мощности дозы внешнего гамма излучения при >290 см превышают экстраполированные значения суммарной мощности излучений, поэтому требуемая толщина защиты определяется по мощности дозы внешнего гамма-излучения. По рис. П1.2 требуемая толщина защиты составляет =360 см. С учетом приближенности определения толщины защиты по этому варианту принимаем толщину защиты = 360·1,02 = 326  370 см.

Вариант 2. Аналитическая экстраполяция

Так как и вклад внешнего гамма-излучения в суммарную мощность дозы более 10% экстраполяцию делаем отдельно для ,  и , определяя  как сумму экстраполированных ,  и . Исходя из приближенной экстраполяции принимаем = 370 см.

Результаты экстраполяции приведены в таблице П 1.12 и на рис. П 1.3.

Используя полученные значения мощности эквивалентной дозы при =200 см и =370 см, определяем значение :

-0,0615

Требуемая толщина защиты реактора для заданных в работе условий составляет согласно формуле 26:

364,07 см.

Округляя, принимаем толщину защиты = 365 см.

Таблица П 1.12

Результаты экстраполяции мощности эквивалентной дозы излучений в защите при толщине бетона более 200 см

| Вид излучения | Значение | Результаты вычисления и значения экстраполированных значений мощностей доз при толщине , мкЗв/с |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 320 см | 340 см | 370 см |
| Суммарная мощность дозы нейтронов | - 0.07449 | 3,7810-3 | 8,5210-4 | 9,1210-5 |
| Мощность дозы захватного гамма-излучения | - 0.07297 | 7,0810-4 | 1,6510-4 | 1,8410-5 |
| Мощность дозы внешнего гамма-излучения | - 0.05197 | 1,4110-2 | 4,9910-3 | 1,0510-3 |
| Суммарная мощность дозы. | - | 1,8610-2 | 6,0110-3 | 1,1610-3 |

Мощность эквивалентной дозы, мкЗв/с

Толщина защиты, см

Рис. П1.3. Распределение мощности эквивалентных доз излучений по толщине защиты с учетом экстраполяции

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА СТРОИТЕЛЬСТВА ЯДЕРНЫХ УСТАНОВОК

КУРСОВАЯ РАБОТА

«РАСЧЕТ ЗАЩИТЫ РЕАКТОРА»

| Выполнил : | Васильев А.В. ТЭС-IV-5 |
| --- | --- |
| Проверил : | Денисов А.В. . |

Москва 2012