Список экзаменационных вопросов

- Основные направления технического прогресса в области строительных материалов, изделий и конструкций.

Промышленность строительных материалов является отраслью народного хозяйства, определяющей экономический потенциал страны. Технический прогресс, способствующий экономической обеспеченности государства, предусматривает увеличение объема производства строительных материалов, изделий и конструкций, обеспечивающих снижение материалоемкости, стоимости и трудоемкости строительства, охрану окружающей среды, уменьшение веса зданий и сооружений и повышение их тепловой защиты при экономии топливно-энергетических ресурсов.

В связи с поставленными задачами разрабатываются технологии безотходного производства строительных материалов на базе комплексной переработки побочных промышленных продуктов (металлургических шлаков, зол ТЭС и шламов химических производств).

Для экономии топливно-энергетических ресурсов переводятся на энергосберегающие технологии предприятия по производству цемента, извести, стекла, железобетонных и керамических изделий. Так, например, используется комбинированный способ производства портландцемента, значительно сокращающий энергозатраты по сравнению с мокрым и сухим способами.

Для повышения эффективности капитальных вложений используется непрерывный процесс комплексной механизированной сборки зданий и сооружений из укрупненных готовых конструкций заводского изготовления. Для увеличения объема производства создается широкая сеть предприятий по изготовлению строительных материалов, изделий и конструкций, а также полная и постоянная механизация производства с внедрением автоматических усовершенствованных устройств и технологических процессов.

Для научных исследований в области строительных материалов созданы специальные лаборатории и институты, где в настоящее время огромное внимание уделяется вопросу коррозии материалов и новейшим технологиям создания

- Понятие материаловедения. Классификация строительных материалов по назначению. Понятие структуры материала (макроструктура, микроструктура, внутреннее строение). Понятие состава (химический, минеральный, фазовый составы). Взаимосвязь состава, строения и свойств материала.

Материаловедение-наука, изуч связь состава, стр и св мат-лов, а также зак-ти их изм  при физ-хим, физ, мех и др возд.

2.Понятие состава и структуры материала.

Состав-компоненты, вход в данный мат. Структура-строение данного мат.Строение мат изуч на 3ур-нях:1)макроструктура мат-строение, видимое невооруж глазом 2)микроструктура мат-стр, вид в оптич микроскоп,3)внутр стр вещ на мол-ионном ур-не

3.Классификация стр мат по назн.

По   назначению   материалы  подразделяют на следующие группы:

конструкционные  материалы  -  материалы  которые воспринимают и передают на грузки в  строительных  конструкциях;

теплоизоляционные  материалы , основное  назначение  которых — свести до минимума перенос теплоты через  строительную  конструкцию и тем самым обеспечить необходимый тепловой режим в помещении при минимальных затратах энергии;

акустические  материалы  (звукопоглощающие и звукоизоляционные  материалы ) - для снижения уровня «шумового загрязнения» помещения;

гидроизоляционные и кровельные  материалы  - для создания водонепроницаемых слоев на кровлях, подземных сооружениях и других конструкциях, которые необходимо защищать от воздействия воды или водяных паров;

герметизирующие  материалы  - для заделки стыков в сборных конструкциях;

отделочные  материалы  - для улучшения декоративных качеств  строительных  конструкций, а также для защиты конструкционных, теплоизоляционных и других  материалов  от внешних воздействий;

материалы  специального  назначения  (например огнеупорные или кислотоупорные), применяемые при возведении специальных сооружений.

- Параметры состояния и структурные характеристики строительных материалов (истинная, средняя, насыпная и относительная плотности, пористость, коэффициент плотности).

1)	Истинной плотность - масса единицы объема в абсолютном плотном состоянии (ρ=m/va. [г/см3; кг/м3]). va – объем в абсолютно плотном состоянии (без пор).

2)	Средней плотностью является масса объема в естественном состоянии (с порами) (ρm=m/ve. [г/см3; кг/м3]). ve – объем материала в естественном состоянии (с порами и без пор).Значения плотности данного материла в сухом и влажном состоянии связаны соотношением: ρmв= ρmс ( 1 + Wм )

3)	Пористость  – степень заполнения объема материала порами. Пористость – важнейшее свойство для многих строительных материалов ( водопоглащение, теплопроводность, прочность…) П=vпор/ve=(ve - va)/ve=(1 - va)/ve=(1 - ρm/ρ)▪100%.  П = от 0 ( сталь) – до  98,5% (пористость пенопласта). Размеры пор от миллионных долей миллиметра до нескольких миллиметров. В ячеистом бетоне 0,5 – 2 мм. Свойства материалов зависят не только от общей пористости, но и от размера и характера пор. Бывает открытая По ( открытые поры) и закрытая Пз ( закрытые поры ) пористость. По  = m1 – m2/ V▪1/воды  , где m1  масса в сухом состоянии , а m2 насыщенна водой. Соответственно Пз = П  - По

4)	Коэффициент плотности это степень заполнения объема материла твердом веществом       Кпл=ρm/ρ.  В сумме Кпл +П=1 (или 100%).

5)	d относительная плотность  выражает плотность материла по отношению к плотности воды    d =ρm/ρводы.

- Понятие истинной, средней и насыпной плотности строительных материалов. Методы определения указанных характеристик материалов.

Ср плотность-масса единицы объема мат в естеств сост Рм=м/Vе

Истинная плотность-масса ед объема абсолютно плотного мат. Р=м/Va

Относит плотность-выраж плотн мат по отн к плотн воды

Насыпная плотность- Рн масса ед объема рыхло насып зерн или волокн мат

- Пористость и коэффициент плотности. Виды пористости. Влияние характера пористости материалов на различные свойства материала, в том числе, на гидрофизические свойства и морозостойкость.

Пористость П-степень заполнения объема мат порами П=Vп/V

К-нт плотности- степень заполн объма мат ТВ вещ Кпл=Рм/Р

Открытая пористость По=отн суммарного объема всех пор к объему мат

По=((м2-м1)/V)*1/(pH20)откр поры ув проницаемость и волдопогл мат и ухудши и морозостойкость. Закрытая пористость П= Пз=П-По

- Гидрофизические свойства строительных материалов (гигроскопичность, влажность, водопоглощение, водонепроницаемость, водостойкость, морозостойкость). Зависимость этих свойств от структуры материала.

1)	Гигроскопичность (способность материала поглощать пар из воздуха). Пр.: древесина, волокнистые и теплоизоляционные мат., т.е. материалы  обладающие развитой внутренней поверхностью пор и высокой сорбционной способностью ( адсорбция водяного пара на внутренней поверхности пор и капиллярная конденсация ).

2)	 Водопоглощение (способность поглощать воду  и удерживать ее при контакте ).          Wm (водопоглощение по массе)=(mнасыщ – mсухого)/mсухого▪100%.                                            W0 (водопоглощение по объему)=Vводы/Vестеств=(mнасыщ – mсух)/ρводы▪Vе. W0=Wm▪d. Водопоглащение используется для оценки структуры материала   используя сл. формулу       Кн (показывает какая часть заполнена водой)= W0/П. если: Кн=0, то нет пор или поры замкнуты; Кн=1, то поры заполнены водой. Кн косвенно характеризует морозостойкость бетона. Увеличение объема при замерзании воды =9%.

3)	 Водостойкость ( способность мат. сохранять прочность  в водонасыщенном состоянии) Кр (коэффициент размягчения)=Rводы /Rсухой. От 0 до 1.Если: Кр=1, то стекло; Кр=0, то глина.

4)	  Водопроницаемость – способность материала пропускать воду под давлением.              Кф ( водопотребность оценивается  коэффициентом фильтрации)= Vв▪ a(толщина слоя)/S(площадь м2 ) ▪ Δρ (давление на границах стенки) t (1 час)= г/м▪ ч▪ Па. Марки по водопроницаемости W2…W12 (2…12 – одностороннее гидростатическое давление, которое выдерживает материал) [кг▪с/см2] атмосфер.

5)	 Капиллярное всасывание – поднятие воды по капилярам пористого материала. Когда часть конструкции в воде или во влажной среде.

6)	 Газо- и паропроницаемость – способность пропускать через свою толщу пар или газ.   Кг= Vp ( плотности)▪ a/S▪ Δρ▪ t= г/м▪ ч▪ Па.

7)	 Морозостойкость – способность материала в насыщенном водой состоянии выдерживать многократное, попеременное замораживание и оттаивание. Пр: материал насыщается водой, затем замораживается до –15 – 17 С0. Чем меньше поры, тем при более низких температурах замерзает вода. Затем материал помещают в воду комнатной температуры 25 С0 -  это 1 цикл. F 35 – количество циклов = 35. ΔR (падение прочности)≤ 15 – 25%. Δm (потеря массы)≤5%. Ускоренные испытания морозостойкости, когда материал насыщается солью. 1 цикл с солью=10 или 20 циклам стандартным.

- Понятие морозостойкости и водостойкости строительных материалов. Способы оценки. Стандартные методы определения марки по морозостойкости. Коэффициент насыщения.

Морозостойкость-свойство насыщ водой мат выдерживать попеременное замораж и оттаивание. Причины: капиллярное проникновение воды в пустоты мат, дальнейшее замерз и расшир кристаллического льда и ув давл в мат. Морозост мат количеств оценивается циклами и маркой по морозост. За марку мат по мор-ти приним наиб число циклов попеременного замораж и оттаив, кот выдерж образцы мат без сниж прочн на сжатие более 15%,после испыт образцы не должны иметь видимых поврежд- трещин,выкрашивания. От мор-ти завис долговечность стр мат в конструкциях. Арка по мор-ти устан проектом с учетом вида конст, усл ее эксплуатации и климата.

Водостойкость  – способность  материала  сохранять прочность при насыщении водой.

Оценка водостойкости: Показателем  водостойкости  является коэффициент размягчения Кразм, который определяется как отношение предела прочности (при сжатии)  материала  в насыщенном водой состоянии Rcx к пределу прочности сухого материала Rсж: Кразм = R‘сж / Rсж

- Физико-механические свойства строительных материалов (прочность, предел прочности, деформации, твёрдость, истираемость, удельная прочность).

1) Деформативные свойства: -упругость способность мат. изменять свою форму и размеры под действием нагрузки и полностью восстанавливаться после(закон Гука). Упругая деформация – обратимая .-пластические способность мат. изменять свою форму и размеры под действием нагрузки и сохранять их после -текучесть – нарастание деформации при постоянной нагрузке.                                            -ползучесть – явление нарастания деформации  в течении длительного времени при нагрузках, которые не вызывают деформации за обычный период наблюдения.

1)	Прочность – способность материала не разрушаться под действием внутренних напряжений, вызванных внешними силами. Прочность оценивается пределом прочности     Rсжатия, Rскалывания и тд. для конструкционных материалов главное – Rсж. Rсж характеризует марку по прочности для большинства строительных материалов. Rсж=Рразрушающая/τ(площадь)=[МПа]. Факторы, от которых зависит прочность: 1) размер образца. Чем меньше образец, тем больше прочность. 15*15*15 – куб бетона. 2*2*3 – для древесины; 2) формы образца; 3) скорость нагружения образца. Чем быстрее дается нагрузка, тем больше получается результат по прочности, т.к. не успевают развиться пластические деформации; 4) состояние опорных поверхностей (сухие или смазанные смазкой). Rсмазанные=1/2 Rстандартного; 5) удельная прочность. Rуд=Кконструктивного качества=R/d [МПа]. Пр.: Бетон марки 200 - прочность 200 кг/см2

2)	 Твердость – способность материала сопротивляться проникновению в него другого, более твердого. На прессе Бринеля в поверхность материала вдавливается металлический шарик. От отпечатка определяется площадь сферы. НВ=Р(нагрузка)/S(площадь сферы) [МПа]. От твердости зависит истираемость  и износ.

3)	 Истираемость – способность материала сопротивляться истирающим воздействиям U(истираемость)=(m1 – m2)/S[г/см2], где m1 – до истирания; m2 – после истирания; S – площадь.

4)	 Износ – способность материала сопротивляться одновременно истиранию и удару. Uизн=(m1 – m2)/m1*100%, где m1 – до испытания; m2 – после испытания.

5)	Хрупкость – свойство мат. разрушаться внезапно , без деформаций. Внезапное разрушение обусловлено появлением и развитием трещин.

- Теплофизические свойства строительных материалов (теплопроводность, термическое сопротивление, теплоемкость, огнеупорность, огнестойкость, тугоплавкость).

1)	Теплопроводность – способность материала предавать тепло от одной  поверхности к другой. λ=Q(количество тепла) ▪ а(толща слоя)/S▪ Δt ▪τ=Вт/м*С0. λвоздуха=0,023 Вт/м*С0 (самая низкая).

2)	Теплоемкость – количество тепла , необходимое сообщить 1кг данного материла, чтобы повысить  t на 1С0 . С=Q/m▪Δt=кДж/кг▪ С0. Вода=4,19 (самая большая). С=0,75 строй мат (минимальная).

3)	 Огнеупорность – способность материала  долгое время выдерживать действие высоких температур >1580 С0 сохраняя форму. Огнеупорные материалы – это материалы, которые выдерживают температуру >1580 С0. Тугоплавкие 1350 – 1580. Легкоплавкие 1000 – 1350. Жаростойкие до 1000.

4)	 Огнестойкие – способность материалов выдерживать действие огня при пожаре на протяжении некоторого времени.  По степени огнестойкости материалы деляться: несгораемые деформированные ( сталь) , недеформированные (кирпич керамический), растрескиваются ( гранит); трудносгораемые  - с трудом воспламеняются, горят и тлеют только в присутствии огня ( асфальт); сгораемые - легко воспламеняются, продолжают гореть и тлеть после удаления огня (дерево).

5)	 Термическая стойкость – способность материала противостоять резким сменам температур. Измеряется в циклах. ТКЛР (термический коэффициент линейного расширения). ТКОР (термический коэффициент объемного расширения). Чем выше однородность материала и чем ниже ТКЛР, тем выше термическая стойкость. Железобетон (сталь и бетон имеют равные значения ТКЛР, поэтому хорошо вместе работают).

- Понятие надёжности строительных конструкций. Безотказность. Долговечность. Сохраняемость. Ремонтопригодность.

Долговечность свойство материала или изделия сохранять работоспособность до предельного состояния с необходимыми перерывами на ремонт. Долговечность измеряется годами службы в определенных режимах эксплуатации и климатических условиях. Надежность – общее свойство материала, характеризующее проявление всех остальных свойств в процессе эксплуатации. Надежность (долговечность, ремонтопригодность, безотказность, сохраняемость).

Выбор материалов осуществляется исходя из условий службы материала с учетом экономических показателей и экологических факторов.  Пр.: наружная стена ( теплостойкость, звукоизоляция,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       водостойкость, прочность, деформативность).

- Понятие минерала, горной породы. Классификация минералов по химическому составу. Классификация горных пород по генетическому признаку: магматические, осадочные, метаморфические. Стандартная шкала твёрдости минералов.

Минералы- природные физ и хим однородные тела, возн в земной коре в рез-те физ-хим пр-сов. Г/п-прир минеральн агрегат более или менее опред состава и стр, явл продуктом геолог пр-сов и образующий в земн коре самост тела. Некоторые мин облад спайностью, т.е сравнит легко раздел по дному или неск напр-ям; пл-ти раскола бывают ровные, блестящие, их наз пл-тями спайности. Мин разл по хим сост и дел на 4 гр: кварца, алюмосиликатов, железистомагнезиальных, карбонатов и сульфатов.

Кл-я г/п по генетическом признаку: магматич, осадочные, метаморф.

Магматич: - Массивные- глубинные(граниты, сиениты, диориты, габбро)

-излившиеся(порфиры, диабазы, трахиты, бальзаты,порфириты)

-Обломочные  -рыхлые (вулк пеплы, пемзы)

-цементированные (вулк туфы)

Осадочные:  Мех отложения. Хим осадки. Органогенные отлож-рыхлые цементированные.( Глины, пески, гравий. Песчаники, брекчии, гипс, ангидрит. Известняки, мел, ракушечник)

Метаморф.:    Продукты видоизм изверж пород(гнейсы) Продукты видоизм осадочных пород (мраморы, кварциты)

Стандартная шкала твердости минералов.

Шкала́ Мо́оса (минералогическая шкала твёрдости) — набор эталонных минералов для определения относительной твёрдости методом царапания. В качестве эталонов приняты 10 минералов, расположенных в порядке возрастающей твёрдости.

1.	тальк 2. гипс 3. кальцит 4. флюорит 5. апатит 6. калиевый полевой шпат 7. кварц 8. топаз 9. корунд 10. алмаз

- Магматические горные породы. Классификация по условиям образования. Особенности состава, структуры и свойств. Примеры магматических горных пород. Применение в строительстве.

Магматические породы образовались в результате остывания и затвердевания магмы (большая часть земной коры). Магма – силикатный расплав, поступающий из недр земли.1)Глубинные породы образовались при остывании магмы в глубине земной коры под давлением вышележащих слоев. Остывание было медленным и равномерным. Поэтому строение равномерно-зернистое и полнокристаллическое. В зависимости от размеров: крупнозернистые (>5мм); среднезернистые (1 – 5 мм); мелкозернистые (0,5 – 1 мм). Свойства у магматических глубинных пород: высокая плотность ρm=2900 – 3300 кг/м3; П<1%; Rсж до 300 МПа;  высокая теплопроводность λ=3 Вт/мС0  ; низкое водопоглащение; высокая морозостойкость; декоративность; долговечность. Представители: гранит, сиениты, гарнодиориты, габброиды. Применение щебень для бетона, плиты для полов, облицовка, монументы.

1)	Излившиеся плотные  породы образовались при остывании магмы с выходом в поверхностные слои земной коры. Остывание было более быстрым, и менее равномерным. Строение:  однородное мелкокристаллическое ( диабаз, базальт ) используют как глубинные; неоднородное ( порфиры) . Структура: стекловидная, аморфная, скрытокристаллическая, порфировая. Свойства: меньше морозостойкость; ниже термическая стойкость; выше хрупкость (т.к. меньше однородность); водопоглащение и пористость  глубинным; прочность несколько ниже. Условия образования определяют строение, а строение определяет ее свойства. Используют как внутреннею отделку.

2)	Излившиеся пористые породы образовались при вулканических извержениях, когда магма большим давлением вместе с парами и газами вырывалась на поверхность земли. Ввиду быстрого охлаждения образуется аморфная, стекловидная структура. При резком сбросе давления магма застывала пары и газы и строение получалось высокопористое (сферические и замкнутые поры). Рыхлые обломочные породы ( пепел, песок вулканический) – сырье для теплоизоляционных материалов. Сцементированные ( туфолава, туф ) Свойства: ρm=750 – 1400 кг/м3; П=40 – 70%; λ=0,34 Вт/мС0; Rсж=5 – 30 МПа; высокая декоративность, долговечность; низкая теплопроводность, легко распиливаются, шлифуются. Используют для устройства перегородок , перекрестий огнеупорных, также в качестве декоративного камня т.к. туфы бывают разных цветов.

- Осадочные горные породы. Классификация по условиям образования. Особенности состава, структуры и свойств. Примеры осадочных горных пород. Применение в строительстве.

. Осадочные горные породы образовались в результате природных процессов выветривания первичных пород, химического и механического выпадения в осадка из воды, жизнедеятельности растений. Осадочных пород около 5%.Залегают на поверхности. Строение: слоистое, более пористое. Некоторые растворимы в воде( гипс), распадаются в воде на мелкие частицы (глина). Если отсутствует слоистость текстура называется беспорядочной.  Выветривание горных пород бывает под действием :

-	физических факторов ( перемена t , воздух, ветер, радиация, вода…)

-	химических фаторов ( разрушением отдельных минералов, под воздействием воды , углекислого газа … )

Классификация горных пород по условиям образования :

1)	механические отложения – продукты выветревания

-	рыхлые ( глина, гравий, песок )

-	сцементированные ( песчаники , конгломераты, брекчии ) .

2)	Химические осадки  образовались в результате выпадения в осадок химических соединений содержащихся в воде ( бакситы ).

3)	Органогенные породы образовались из крупных скоплений отмерших растительных и животных организмов (водоросли, скелеты). Это известняки, мел, известняк ракушечник , диатомиты.

Применение: сырье для вяжущих веществ.

- Метаморфические горные породы. Особенности состава, структуры и свойств. Примеры метаморфических горных пород. Применение в строительстве.

Метамотфические горные породы образуются из осадочных пород под влиянием высокого давления, высокой температуры и химических реагентов.Бывают видоизменные магматические ( Гнейнс ) и видоизменные осадочные ( мрамор ).

Строение: под влиянием давления деформация кристаллов, сланцеватое строение, разные свойства по разным направлениям. Основные разновидности метаморфических горных пород.

Кристаллические сланцы имеют мелкозернистое строение с полностью утраченными первичными текстурами и структурами. Цвет их от темно- до светло-серого. Основная часть породы состоит из зерен кварца, биотита и мусковита. Некоторые разновидности глинистых, кремнистых, слюдистых и иных сланцев являются естественными кровельными материалами - кровельными сланцами.  Они должны отвечать определенным требованиям: иметь достаточную плотность и вязкость, твердость, малое водопоглощение, высокую водостойкость, стойкость против выветривания. Плотность кровельных сланцев - около 2,7-2,8 г/см3, пористость - 0,3-3%, предел прочности при сжатии - 50-240 МПа. Кровельные сланцы используют в производстве кровельных плиток для лестничных ступеней, плит для пола, подоконных досок и т.п.).

Гнейсы - породы метаморфического генезиса, образовавшиеся при температуре 600-800°С и высоком давлении. Исходными являются глинистые и кварцево-полевошпатовые породы. В состав гнейсов входят следующие минералы: кварц, биотит, роговая обманка, полевые шпаты. Текстура - массивная, полосчатая, структура - разнозернистая. Применяют гнейсы для кладки фундаментов, в качестве материала для щебня и отчасти в виде плит для мощения дорог.

Кварцитами называют мелкозернистые кварцевые или кремнистые песчаники, их образование связано с перекристаллизацией песчаников. Кварциты содержат 95-99% SiO2. Важным свойством их является высокая огнеупорность - до 1710-1770°С и прочность на сжатие - 100-455 МПа. В строительстве кварциты используют в качестве стенового камня, щебня и брусчатки.

Мрамор - мелко-, средне- и крупнозернистая плотная карбонатная порода, состоящая главным образом из кальцита и представляющая собой перекристаллизованный известняк. Хорошо полируется. Мрамор широко применяется для внутренней отделки стен зданий, ступеней лестниц и т.п.

- Основные виды природных каменных изделий и их свойства.

Свойства природных каменных материалов.

Из многообразия физико-механических свойств природных каменных материалов обычно выделяют среднюю плотность, предел прочности при сжатии, морозостойкость, по величине которых оценивают их качество и разделяют на марки.

В зависимости от средней плотности природные каменные материалы подразделяют на легкие (пористые) (рс < 1800 кг/м3) и тяжелые (рс> 1800кг/м3).

По пределу прочности при сжатии (МПа) установлены следующие марки каменных материалов: для тяжелых пород -10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100; для легких пород - 3,5; 5; 7,5; 10; 15; для ракушечника, идущего на кладку стен, - 0,4; 0,7; 1; 1,5; 2,5; 3,5; 5.

По морозостойкости в циклах замораживания и оттаивания для каменных материалов установлены марки: F10, F15, F25, F35, F50, F100, F150, F200, F300.

По степени водостойкости (коэффициенту размягчения) материалы делят на группы с величиной данного показателя 0,6; 0,75; 0,9 и 1.

Виды природных каменных материалов и изделий.

Все каменные материалы, используемые в строительстве, можно разделить на две основные группы - материалы, применяемые в исходном виде (без обработки), и материалы, пригодные для строительных целей лишь после соответствующей обработки.

Бутовый камень - крупные куски неправильной формы, получаемые взрывным методом (рваный бут) низ осадочных (известняков и доломитов) или изверженных горных пород. Размеры бутовых камней для укладки вручную составляют 150...500 мм, масса- 10...30 кг.

Валунный камень - крупные обломки (более 300 мм) горных пород ледникового происхождения, характеризующиеся окатанной, часто сильно выветрившейся поверхностью. Используют его для получения булыжного камня и щебня.

Булыжный камень - куски горной породы размером до 300 мм. Применяют его для покрытия мостовых, дворов и откосов, для каменной наброски при строительстве дамб. Гравий - рыхлое скопление различно окатанных обломков горных пород. В зависимости от линейного размера зерен гравий подразделяют на фракции: 5... 10, 10...20, 20...40 и 40...70 мм. Гравий чаще всего добывают вместе с песком при разработке песчано-гравийных месторождений и реже - со дна рек, озер и морей.

Песок - рыхлая горная порода, состоящая из зерен минералов и пород размером 0,16...5 мм. В зависимости от минералогического состава различают пески кварцевые, полевошпатные и карбонатные.

Кварцевые пески - основное сырье для стекольной промышленности.

Щебень представляет смесь угловатых обломков камня различной конфигурации размером 5... 150 мм. По форме зерен щебень подразделяется на три группы: обычный, в котором допускается содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой форм до 35 % по массе, улучшенный - не более 25 %, кубовидный - не более 15 %.

Стеновые камни и блоки получают из пористых известняков, вулканических туфов и других горных пород плотностью 900...2200 кг/м3.

Облицовочные плиты. Для наружной отделки используют в основном глубинные изверженные породы (граниты, сиениты, габбро), а также плотные известняки, доломиты, мраморы и вулканический туф.

- Особенности древесины как строительного материала.

1.низкая плотность,2 низкая теплопров,, 3 выс прочность,4 выс уд прочность,5 технологичность,6 экологичность,7 прост соед эл-тов,8 возм безотх технол 9 возм утилизации, 10 широкая распр-ть и возобн сырьевой базы

- Виды влаги, содержащейся в древесине. Влияние влажности на эксплуатационные свойства (прочность, среднюю плотность и теплопроводность) и долговечность древесины. Равновесная и стандартная влажность, предел гигроскопичности.

Различают две формы воды, содержащейся  в   древесине : связанную и свободную. Связанная вода находится в клеточных стенках, а свободная содержится в полостях клеток и межклеточных пространствах. Связанная вода удерживается в основном физико-химическими связями, изменение ее содержания существенно отражается на большинстве свойств  древесины . Свободная вода, удерживаемая только механическим связями, удаляется легче, чем связанная вода, и оказывает меньшее влияние на свойства  древесины .

Равновесная влажность зависит от т-ры и отн влажн окр воздуха.

Ст вл 12%

Предел гигроскопичности- мах кол-во влаги, кот древ может поглоить из возд при гигроск увл средн знач=30%

- Пороки древесины.  Методы защиты древесины от гниения.

. Пороки: сучки – части ветвей, заключенные в древесине, нарушают однородность строения древесины; трещины – разрывы древесины вдоль волокон; сбежистость – это уменьшение диаметра круглых лесоматериалов от толстого к тонкому концу, превышающие нормальный сбег; закомелистость – резкое увеличение нижней части ствола дерева; кривизна – искривление продольной оси бревен, обусловленное кривизной ствола дерева; крен – ненормальное утолщение поздней древесины в годовых слоях; завиток – местное резкое искривление годовых слоев под влиянием сучков и проростей; пасынок – отмерший толстый сук, пронизывающие ствол под острым углом к его продольной оси; прорость – обросший древесный участок поверхности ствола с омертвевшими тканями и отходящая от него радиальная трещина; рак – рана, возникающая на поверхности ствола растущего дерева вследствие жизнедеятельности грибков и бактерий. Защита древесины от гниения: 1) применять сухую древесину; 2) использовать лаки, краски для предотвращения водопоглащения в период эксплуатации; 3) применение антисептиков. Защита древесины от возгорания: 1) отдаление деревянных частей сооружений от источников нагревания; 2) наносят огнезащитные составы.

- Строение и состав древесины.

Макро- и микроструктура древесины. Их особенности.

Макроструктура- стр ствола дерева, видимое невооруженным глазом или через лупу.

Сердцевина сост из клеток с тонкими стенками, слабо связ др с др. Совместно с древ тканью обр сердцевинную трубку. Кора сост из кожицы или корки, пробковой ткани и луба. Корка или кожица и пр ткань защ дерево от вредных влияний среды и мех поврежд. Луб проводит пит вещ от коры в ствол и корни. Под лубяным слоем у раст дерева располаг тонкий кольцевой слой жив клеток- камбий. Ежегодно в вегетативный период камбий отклад в сторонгу коры клетки луба и внутрь ствола, в значит больш объеме клетки древесины. Древесина ствола в поперечном разрезе сост из ряда годичных клеток. Часть более молодой древ ствола ближе к коре, в кот еще им жив клетки, обесп перемещ пит вещ от корней к кроне, наз заболонью. В древ всех пород расп сердцевидные лучи, кот служат для перемещ влаги и пит вещ в поперечном напр и создания запаса этих вещ в зимнее время.

Микроструктура- стр ствола, видимое под микроскопом.

В древ листв пород им мелкие и крупн сосуды, им ф-му трубочек, идущих вдоль ствола. У хвойных пород сосудов нет, их ф-и вып удлин замкн клетки- трахеиды. У большинства хвойн пород расп смоляные ходы- межклет простр, зап смолой. Одинак по ф-ме и функциям клетки объед в ткани, им разл назн в жизни древесины: проводящие, запасающие, мех. Живая клетка им оболочку, протоплазу, клеточный сок и ядро. Срубл древ сост из отмерших клеток. Оболочки клеток сложены из неск слоев очень тонуих волоконец- микрофибрилл. В клет оболочке сод лигнин и гемицеллюлоза. Древесина явл природным композиционным мат.

- Прочность древесины при изгибе, растяжении, сжатии вдоль и поперёк волокон. Стандартные методы испытания. Зависимость прочностных характеристик от направления приложения усилия.

Для испытания на статический  изгиб  применяются образцы в форме бруска размерами 20X20X300 мм. Неподвижные опоры и ножи должны иметь закругление радиусом 15 мм; расстояние между центрами опор l = 24 см. После измерения посредине длины сечения (ширины b и высоты h) образец располагают на опорах и нагружают в двух точках на расстоянии 8 см от каждой опоры (рис. 55), равномерно со скоростью 700 ±150 кГ/мин на весь образец, который доводится до полного излома. По шкале машины отсчитывают максимальную Нагрузку Рmах с точностью 1 кГ. Предел  прочности  вычисляют по формуле:

Прочность   при   растяжении  вдоль волокон определяют на образце, форма и размеры которого показаны на рис. 49. Заготовки для образца получают путем выкалывания, а не выпиливания, чтобы избежать перерезания волокон. Назначение сложной формы образца с массивной головкой и тонкой рабочей частью — не допустить преждевременного разрушения образца от напряжений на смятие и скалывание, возникающих в головках его в процессе испытания, при зажиме в головках машины.

прочность   при   сжатии   вдоль   волокон . Для испытаний применяют образец в форме прямоугольной призмы с основанием 20X20 мм и высотой (по направлению  волокон ) 30 мм. После измерения на половине высоты, ширины а и толщины b образец располагают между опорными поверхностями машины и нагружают  вдоль   волокон  равномерно со средней скоростью 4000±1000 кГ/мин на весь образец.

Испытание доводят до явного разрушения образца и по шкале машины отсчитывают максимальную нагрузку Рmах с точностью 5 кГ.

Испытание на  сжатие   поперек   волокон  сопряжено с затруднениями, так как в этих случаях далеко не всегда можно определить момент начала разрушения образца;  древесина   при   сжатии   поперек   волокон  сильно уплотняется, и бывали нередко случаи, когда образец уменьшает высоту до 1/3 первоначальной, а разрушения не наступает. По этой причине при испытаниях на  сжатие   поперек   волокон  ограничиваются определением напряжения при пределе пропорциональности по диаграмме  сжатия , не доводя образец до разрушения. При этом остаются в силе замечания относительно условности величины предела пропорциональности.

- Защита древесины от биологического повреждения. Защита древесины от возгорания.

Осн способ борьбы с насекомыми- содержание склада в соотв с санитарными требованиями. Борьба с насек ведется  путем обраб древесины констр яд вещ- инсектицидами, в кач кот исп масляные антисептики и прпараты- на орг растворителях, а также порошо и пасту ДДТ, раствор хлорофоса и др.

Отдаление деревянных частей сооружений  от источников нагревания и покрыт дерев конструкций штукатуркой, асбестовым кроном. На дерев констр нанос защ составы или древ пропит антипиренами. В кач них примен буру, хлористый аммоний, фосфорнокислые натрий и аммоний. Огезащ св пиренов свод к тому, что одни из них при нагрев древ созд оплавленную пленку, закрывая доступ кислорода к древесине, другие при выс т-ре выд газы, кот препятств гниению древ.

- Материалы и изделия из древесины. Деревянные конструкции.

Строганные и шпунтованные доски и бруски им на одной кромке шпунт, а на др- гребень для плотного соед эл-тов. Фрезерованные изд: плинтусы и гантели примен для заделки углов между стенами и полом, поручни и наличники для обшивки дверных и оконных коробок.

Паркет изг из дуба, бука, ясеня.

Столярные изд- оконные и дверные блоки с вмонтир в них оконными переплетами и дверными полотнами, столярные перегородки и панеля для жилых и гржд зданий.

Фанера предст собой листовой мат, склеенный из 3 и более слоев лущенного шпона.

Кровельные мат: стружка, дрань.

Древесноструж плиты.- горячее прессование спец пригот древ стружек с термореакт жидк полимерами.

Древесноволокн плиты изгот путем горячего прессования волокн массы, сост из древ волокон, воды, наполнит, полимера.

Столярные плиты- реечные щиты, оклеенные с обеих сторон березовым шпоном

- Состав и свойства глин как сырья для строительной керамики. Химический, минеральный, гранулометрический состав глин. Добавки к глинам (отощающие, пластифицирующие, плавни, порообразующие и др.). Процессы, происходящие при обжиге глин.

. Основным сырьевым материалом для производства строительных керамических изделий является глинистое сырье, применяемое в чистом виде, а чаще в смеси с добавками – отощающими, плавнями, пластификаторами и  др. глинистое сырье (глины) – продукт выветривания изверженных полевошпатных горных пород. Глинистые частицы имеют пластинчатую форму, между которыми при смачивании образуются тонкие слои воды, вызывая набухание частиц и способность их к скольжению относительно друг друга без потери связности. Поэтому глина, смешанная с водой дает легко формуемую пластическую массу. При сушке глиняное тесто теряет воду и уменьшается по объему. Этот процесс называется воздушной усадкой. Чем больше в глинистом сырье глинистых частиц, тем выше пластичность и воздушная усадка глин. В настоящее время природные глины в чистом виде резко являются кондиционным сырьем для производства керамических изделий. В связи с этим их применяют с введением добавок различного назначения. Добавки: 1) отощающие (их вводят в пластичные глины для уменьшения усадки при сушке и обжиге и предотвращения деформаций и трещин в изделиях. К ним относятся: шамот, шлаки, золы, кварцевый песок); 2) порообразующие (их вводят для повышения пористости черепка и улучшения теплоизоляционных свойств керамических изделий. Это древесные опилки, угольный порошок идр.); 3) плавни (их вводят с целью снижения температуры обжига керамических изделий. Это полевые шпаты, доломит, тальк и др.); 4) пластифицирующие (их вводят с целью повышения пластичности сырьевых смесей при меньшем расходе воды. Это высокопластичные глины, бентониты и др.); 5) специальные (для повышения кислотостойкости керамических изделий в сырьевые смеси добавляют песчаные смеси, затворенные жидким стеклом.).

Общая схема производства. 1) Добыча сырья , карьерные работы .Карьерная глина в естественном состоянии обычно не пригодна для получения керамических изделий.2)Приготовление формировочной массы( добывки).3) Формирование(Пластичный способ при естественной влажности смешивают с добавками воды до получения теста с влажностью от 18 до 28%. Этот способ производства является наиболее простым, наименее металлоемким и потому наиболее распространенным.-Жесткий способ формования является разновидностью современного развития пластического способа. Влажность формуемой массы при этом способе колеблется от 13 до 18%. Формование осуществляется на мощных вакуумных шнековых или гидравлических прессах. Формование при пластическом и жестком способах завершается разрезкой непрерывной ленты отформованной массы на отдельные изделия на резательных устройствах. Эти способы формования наиболее распространены при выпуске: сплошных и пустотелых камней, блоков и т.п. Бывает еще и литье способ). 4) Сушка . Перед обжигом изделия должны быть высушена до содержания влаги 5 – 6% во избежание неравномерной усадки, искривлений и растрескивания при обжиге.5) Обжиг – важнейший и завершающий процесс в производстве керамических изделий. Этот процесс можно разделить на три периода: прогрев сырца, собственно обжиг и регулируемое охлаждение. Интервал температур обжига лежит в пределах : 900  - 1100 С0 для кирпича, камня; 1100 – 1300 С0 для плиток для полов, фаянса; 1300 – 1450 С0 для фарфоровых изделий; 1300 – 1800 С0 для огнеупорной керамики.

- Строительная керамика: сырьё и принципы производства. Сухой, жёсткий, пластический, шликерный способы формования.

Сухим способом из пресс-порошков влажностью 6 ... 7 % изделия (плиты для полов и др.) прессуют в металлических пресс-формах на прессах (коленно-рычажных, гидравлических и др.), которые уплотняют пресс-порошок под давлением до 30 МПа. Равномерность уплотнения изделий увеличивается при ступенчатом многократном прессовании.

Существенное преимущество полусухого способа  формования  по сравнению с пластическим - применение глиняной массы с меньшей влажностью (8 . . . 12 %), что значительно сокращает или даже исключает сушку сырца.

При полусухом способе каждое изделие формуют отдельно на высокопроизводительных прессах, обеспечивающих двустороннее прессование в формах пресс-порошка под давлением до 15 МПа. Сырец полусухого прессования имеет четкую форму, точные размеры, прочные углы и ребра.

Пластический   способ   формования  применяют при изготовлении  изделий  из пластичных глиняных масс с влажностью 18 . . . 23 %. Этим  способом  изготовляют различные виды  керамического  кирпича, камней, черепицы и других изделий.

- Классификация керамических материалов. Основные области применения керамики в строительстве.

1)Панели и блоки стеновые из кирпича и керамических камней.

2)Облиц.изд. Кирпич и камни лицевые, крупноразмерные облиц керам плиты( облицовка фасадов и цоколей зданий, подземн переходов), Плитки керам фасадные и ковры( облиц наружн стен кирпичных зданий, наружн пов-тей ж/б стеновых панелей, цоколей), плитки для облицовки стен( отделка внешних и внутренних углов), плитки керам для полов( настилка полов в зданиях)

3)Изд для кровли и перекрытий.Черепица, камни и плиты для перекрытий.

4)Спец керам изд.: Кирпич для дымовых труб( для кладки дымовых труб), клинкерный кирпич( покрытие дорог и мостовых, в хим пром как кислостойкиймат), Кислотоупорный кирпич( защ аппаратов и стр констр), Кислотоупорные плитки( футлеровка оборудования и защ стр констр и сооруж в агрессивных средах)

- Классификация неорганических вяжущих веществ по условиям  твердения (воздушные, гидравлические, вяжущие автоклавного твердения).

). Неорганические вяжущие вещества представляют собой тонко - дисперсные порошки, способные при смешивании с водой давать пластичное тесто, которое со временем самопроизвольно затвердевает.

Неорганические: а) воздушные (известь), б) гидравлические (портландцемент), в) автоклавного твердения (известково-кремнеземистые)..

Воздушные вяжущие способны затвердевать и длительное время сохранять прочность только на воздухе.

Гидравлические вяжущие твердеют и длительное время сохраняют прочность не только на воздухе, но и  в воде.

Вяжущие автоклавного твердения – это вещества, способные при автоклавном синтезе, происходящем в среде насыщенного водяного пара, затвердевать, с образованием плотного, прочного камня .(по существу тоже относятся к гидравлическим вяжущим)

- Гипсовые вяжущие вещества. Сырье, понятие о производстве, состав и разновидности. Свойства, области применения.

ГВВ-возд вяж, сост в основном из полуводного гипса или ангидрида и получаемые тепловой обработкой сырья и помолом. Сырьем для произв гипс вяж чаще всего служ гипс, сост преимущ и мин гипса CaSO4*2H2O. Исп и ангидрит CaSO4, отходы пр-ти.

Производство   гипсовых   вяжущих  осуществляется путём помола и дегидратации двуводного гипса в соответствующих условиях.

При нагревании до 180оС двуводный гипс, содержащийся в природном сырье, превращается в полуводный (строительный гипс, высокопрочный гипс):

CaSO4×2H2O = CaSO4×0,5H2O + 1,5 H2O

При обжиге в открытых аппаратах, сообщающихся с атмосферой (гипсоварочных котлах) вода выделяется из сырья (CaSO4×2H2O) в виде пара и образуется b-модификация CaSO4×0,5H2O, состоящая из мелких кристаллов с относительно высокой водопотребностью, чем обусловлена относительно невысокая прочность формирующегося при твердении  гипсового  камня. Эта модификация полуводного гипса  представляет собой обычный или строительный гипс.

При обжиге в герметичных аппаратах (котлах-автоклавах) обезвоживание CaSO4×2H2O происходит в среде насыщенного пара при давлении выше атмосферного и вода выделяется в виде капель, в результате образуется a-модификация CaSO4×0,5H2O, состоящая из относительно крупных кристаллов с низкой водопотребностью (высокопрочный гипс).

При нагревании до 200оС гипс полностью обезвоживается и превращается в безводный растворимый ангидрит CaSO4 , который имеет высокую удельную поверхность и пористость, ускоренное схватывание и пониженную прочность затвердевшего  гипсового  камня. В связи с этим следует избегать пережога при  производстве  низкообжиговых  гипсовых   вяжущих .

При нагревании до 450 … 750оС безводный гипс переходит в нерастворимый ангидрит ("намертво" обожённый), не обладающий сам по себе  вяжущими  свойствами, но приобретающий после помола с добавлением катализаторов способность медленно схватываться и твердеть (ангидритовый цемент).

При нагревании до 800 … 1000 оС нерастворимый ангидрит частично разлагается на оксид кальция, сернистый газ и кислород (с образованием соединения типа CaSO4×nCaO); размолотый в порошок, он приобретает свойства схватываться и твердеть вследствие наличия СаО (3…5%) – катализатора (высокообжиговый гипс, эстрих-гипс).

- Стандартные методы испытания гипсовых вяжущих: определение водопотребности, сроков схватывания, марки по прочности.

Марку гипса определяют испытанием на сжатие и изгиб стандартных образцов-балочек 4×4×16 см спустя 2 часа после их формования. За это время гидратация и кристаллизация гипса заканчивается. По ГОСТу 129-79 установлено 12 марок гипса по прочности от Г2 до Г25 (цифра показывает нижний предел прочности при сжатии данной марки, единица измерения Мпа). Для гипсового вяжущего определяющими являются начало и конец схватывания. По этим параметрам гипс делят на три группы (А, Б, В).

При этом минимальный предел прочности при изгибе для каждой марки должен соответствовать значению соотв от 1,2до 8 МПа.

Для определения сроков схватывания гипсового теста используют гипсовое тесто нормальной консистенции. Сроки схватывания опреде¬ляют с помощью прибора Вика, масса подвижной части которого вме¬сте с иглой должна быть 300±2 г. Перед началом испытания проверя¬ют свободно ли опускается стержень прибора Вика, а также нулевое положение подвижной части.

Кольцо прибора,для определения сроков схватывания заполняют гипсовым тестом. Тесто для этих испытаний готовят из 200 г гипсового вяжущего и такого количества воды, которое соответствует его стан¬дартной консистенции. Для удаления попавшего в тесто воздуха коль¬цо с пластинкой 4…5 раз встряхивают путем поднятия и опускания од¬ной из сторон пластинки примерно на 10 мм. После этого излишки тес¬та срезают металлической линейкой и заполненное кольцо на пластинке устанавлива¬ют на основании прибора Вика.

Начало схватывания гипса  определяют числом минут, истекших от мо¬мента добавления вяжущего к воде до цемента, когда свободно опу¬щенная игла после погружения в тесто первый раз не доходит до по¬верхности пластинки, а конец схватывания, когда свободно опущен¬ная игла погружается на глубину не более 1 мм. Время начала и конца схватывания гипса  выражают числом минут.

- Воздушная известь. Понятие о производстве, состав, свойства, разновидности. Твердение воздушной извести. Применение в строительстве.

. Воздушная известь: сырье , основы производства, виды, свойства, применение. Воздушная известь – самое древнее воздушно-вяжущее вещество (3000 до н.э.). С 3 в. до н.э. научились придавать извести гидравлические свойства (смешивать известь с молотым кирпичом). Воздушная известь – продукт умеренного обжига кальциево-магниевых карбонатных горных пород. Также в известь добавляли горные породы, содержащие кремнеземы (SiO2). Сырье: карбонатные горные породы (известняки, мел, отходы промышленности). От состава примесей и количества зависят свойства извести. CaCO3→CaO+CO2. CaO – воздушная известь. Виды извести: 1) негашеная комовая CaO+MgO; 2) негашеная молотая CaO+MgO; 3) гашеная; 4) известковое тесто 50% - твердые частицы (Ca(OH)2+Mg(OH)2) и 50% - вода. Производство: 1) добыча известняка (открытый способ, взрывной способ). В карьере происходит дробление и сортировка по размеру. 2) подготовка известняка и топлива. 3) обжиг. 4) а) помол  - молотая негашеная известь, б) гашение – гашеная известь. Должна быть оптимальная температура обжига – min температура, которая обеспечивает наиболее полное разложение известняка. Агрегаты для обжига: 1) пересыпные (известняк – топливо - известняк). Известь получается загрязненной золой; 2) с выносными топками. Известь чистая. Гашение извести (реакция извести с водой). 44% массы уходит. Получается очень пористый материал и это реагирует с водой. CaO+H2O→Ca(OH)2+Q. Известь – единственное вяжущее, которое можно перевести в тонкодисперсное состояние не только путем помола, но и путем гашения. Каждая частица окружена пленкой адсорбированной воды. От сюда высокая пластичность, подвижность известкового теста. Твердение извести: 1) высыхание раствора, сближение кристаллов Ca(OH)2, их срастание между собой. 2) Ca(OH)2+СО2→СаСО3+Н2О. Прочность известковых растворов низкая. Известь – единственное вяжущее, которое не делится на марки по прочности, а делится на сорта в зависимости от показателей состава. Применение извести: изготовление штукатурных и кладочных растворов. Изготовление смешанных вяжущих веществ. Силикатный кирпич силикатный бетон и т.д.

- Гидравлические вяжущие вещества (гидравлический модуль). Гидравлическая известь, романцемент.

К гидравлическим  вяжущим  относятся  гидравлическая известь, романцемент, портландцемент  и его разновидности.

Свойства указанных вяжущих веществ зависят от гидравлического модуля и температуры обжига сырья.

Гидравлический модуль m выражает содержание основного оксида СаО   по отношению к суммарному количеству кислотных оксидов:

m    =              % CaO

% SiO2 + %Al2O3+ %Fe2O3

Для каждого вяжущего вещества характерен свой гидравлический модуль.

Воздушная известь имеет                     m    более  9

Гидравлическая известь                        m  =   1,7 - 9

Романцемент                                           m   =  1,1 - 1,7

Портландцемент                                    m   =  1,9 - 2,4.

1.  Гидравлическая известь

Гидравлическую известь получают обжигом в шахтных печах не до спекания (900 -1100°С ) мергелистых известняков с содержанием глины 6 - 20%.

Полученную известь размалывают и применяют в виде порошка либо гасят в пушонку.

В процессе обжига мергелистых известняков после разложения углекислого кальция (900°С) часть образующегося СаО остается в свободном состоянии, а часть соединяется с SiO2, Al2O3, Fe2O3, входящими в состав глинистых минералов.  При этом образуются низкоосновные силикаты (2 СаО·SiO2 ), алюминаты (СаО ·Al2O3 )  и ферриты(СаО · Fe2O3) кальция, которые и придают извести гидравлические свойства.

Гидравлическая известь начинает твердеть в воздухе (первые 7 сут) и продолжает твердеть и увеличивать свою прочность в воде. Применяют для изготовления строительных  растворов, бетонов низких марок и бетонных камней. Ее хранят в закрытых помещениях, при перевозке предохраняют от увлажнениеРоманцемент - гидравлическое вяжущее вещество, получаемое тонким помолом обожженных не до спекания (900°С) известняковых или магнезиальных мергелей, содержащих более 20% глины. 	Образующиеся при обжиге низкоосновные силикаты и алюминаты кальция  придают романцементу свойство твердеть и сохранять прочность в воде.  	Романцемент выпускают трех марок: М25,  М50,  М100. Применяют для изготовления строительных растворов, бетонов, бетонных камней.

- Портландцемент. Сырье, понятие о производстве,  химический и минеральный состав клинкера.

Портландцемент: определение, сырье, способы производства, основы технологии. Портландцемент – самое главное вяжущее. Это гидравлическое вяжущее вещество, получаемое путем тонкого совместного измельчения портландцементного клинкера с природным гипсом. Весьма ценным сырьем являются доменные шлаки. Приготовление сырьевой смеси осуществляется сухим, мокрым и комбинированным способами. Сухой способ заключается в измельчении и тесном смещении сухих материалов, поэтому сырьевая смесь получается в виде порошка, называемого сырьевой мукой. Тонкое современное измельчение известняка и глины осуществляют в глубинных мельницах. Мокрый способ применяют, если мягкое сырье имеет значительную влажность. Тонкое измельчение и смешение исходных материалов осуществляется в водной среде, поэтому сырьевая смесь получается в виде жидко-текучей массы. Обжиг сырьевой смеси как при сухом, так и при мокром способе производства осуществляется в основном во вращающихся печах. Вращающиеся печи работают по принципу противотока. В зоне испарения происходит высушивание поступившего сырья при постепенном повышении температуры с 70-80°С. В зоне подогрева, которая следует за сушкой сырья, при постепенном нагревании сырья с 200°С до 700°С. В зоне кальцинирования температура обжигаемого материала поднимается с 700°С до 1100°С, здесь завершается процесс диссоциации углекислых солей кальция и магния и появляется значительное количество свободного оксида кальция. В зоне экзотермических реакций (1100–1250°С) проходят твердофазовые реакции образования ЗСаО*Аl2Оз; 4СаО*А120з*Fе20з и белита. В зоне спекания (1300–1450°С) температура обжигаемого материала достигает наивысшего значения, необходимого для частичного плавления материала и образования главного минерала клинкера – алита 3CaO*Si02 почти до полного связывания оксида кальция (в клинкере СаОсвобод. не более 0,5-1%). В зоне охлаждения температура клинкера понижается с 1300°С до 1000°С; здесь полностью формируется его структура и состав. Цементный клинкер выходит из вращающейся печи в виде мелких камнеподобных зерен-гранул ("горошка") темно-серого или зеленовато-серого цвета. По выходе из печи клинкер интенсивно охлаждается с 1000°С до 100-200°С. После этого клинкер выдерживается на складе 1-2 недели. Помол клинкера в тонкий порошок производится преимущественно в трубных (шаровых) мельницах. Трубная мельница представляет собой стальной барабан, облицованный внутри стальными броневыми плитами и разделенный дырчатыми перегородками на 2–4 камеры. При вращении мельницы мелющие тела поднимаются на некоторую высоту и падают, дробя и истирая зерна материала. Готовый портландцемент - очень тонкий порошок темно-серого или зеленовато-серого цвета; по выходе из мельницы он имеет высокую температуру (80–120°С) и направляется пневматическим транспортом для хранения в силосы, которые обычно выполняются в виде железобетонных банок диаметром 8-15 м и высотой 25-3,0 м. Большие силосы вмещают 4000–10000 т цемента. Цемент в силосах выдерживают до его охлаждения и гашения остатков свободного оксида кальция, которое происходит под действием влаги воздуха. Из силосов цемент погружается в автоцементовозы, в вагоноцементовозы или крытые железнодорожные вагоны. Часть цемента поступает на отвешивающие и упаковывающие машины и поставляется в мешках по 50 кг.

- Стандартные методы испытания портландцемента: определение водопотребности, сроков схватывания, равномерности изменения объёма, марки по прочности.

1) тонкость помола. Сито №008 (80 мкм). Остаток ≤15%. Sуд=2500 – 3000 см2/г. Быстротвердеющий цемент 4000 – 5000 см2/г. особо быстротвердеющий цемент 600 см2/г. 2) водопотребность – воличество воды, необходимое для получения теста нормальной густоты. Водопотребность 24 – 28%. Чем больше водопотребность, тем менее прочным получится цементный камень. 3) сроки схватывания. Начало схватывания не ранее 45 мин. Конец схватывания – не позднее 10 часов. 4) марки. Марка 300 – шлакопортландцемент, цемент с минеральными добавками. Стандартные марки портландцемента 400, 500, 550, 600. По требованию заказчика выпускается цемент и более высокой марки. Марка цемента оценивается пределом прочности при сжатии стандартных образцов балочек в возрасте 28 суток (после хранения в стандартных условиях). Активность цемента – фактическая прочность цемента в возрасте 28 суток. Rсж=518 кгс/см2→М500. 4) тепловыделения при твердении. С3А больше всех выделяет тепла при твердении, затем C3S, C4AF, C2S. При зимнем бетонировании, чем выше тонкость помола, тем выше тепловыделение. 5) роль добавки гипса. Если гипс не добавлять, то размолотый клинкер будет очень быстро схватываться. С таким цементом не возможно будет работать. Все способы, которые подавляют гидролиз алита вызывают замедление твердения. Все способы, которые активизируют гидролиз алита приводят к ускорению схватывания и твердения. Периоды твердения: 1) растворение клинкерных минералов с поверхности. Возникновение зародышей новых фаз. 2) гидротация клинкерных минералов в насыщенном растворе. Выделение геливидных новообразований на поверхности цементных частиц. Рост этих оболочек. В какой то момент начинают контактировать между собой. 3) кристаллизация новообразований. Рост, срастание кристаллов. Возникновение кристаллизационной структуры цементного камня.

Испытание на изгиб балки на приборе МИИ – 100; b=4см; h=4см; l=10см;

Rизгиба =M/W=3Pl/2bh2 ; Rсжатия =Pразруш./F; Fсжатия=25см2

- Минералы портландцементного клинкера. Реакции гидратации минералов и их влияние на свойства портландцемента.

. Клинкер — продукт равномерного обжига до спекания тщательно подобранной однородной измельченной сырьевой смеси, состоящей из известняка и глины или других продуктов аналогичного состава, используемый в производстве цемента как основной компонент. Самым распространенным является клинкер портландцементный, получаемый обжигом мергеля или известково-глинистых смесей строго определенного состава. Возможно добавление побочных продуктов некоторых химических производств с частичной заменой (в соответствии с расчетом состава) природного сырья, а также добавок, улучшающих качество клинкера и снижающих температуру обжига. Сырьевая смесь, подготовленная в виде гранул (зерен) или жидкотекучего шлама, подвергается обжигу до температуры спекания при соблюдении необходимых тепловых режимов по зонам печи и последующему охлаждению обожженного продукта. Клинкер портландцементный характеризуется следующими показателями. Химический состав — содержание оксидов, % по массе: СаО — 63—67, SiO2 — 21—24, Аl2Оз — 4—7. Клинкер цементный представлен искусственным продуктом, состоящим из кристаллических минералов и стекловидного вещества, заполняющего межминеральное пространство, причем минералы не являются полностью химически чистыми компонентами клинкера. Как только цемент затворяют водой протекают следующие химические реакции: 2(3CaO*SiO2)(алит)+6H2O=3CaO*2SiO2*3H2O+3Ca(OH)2;

2(2CaO*SiO2)(белит)+4H2O=3CaO*2SiO2*3H2O+Ca(OH)2;

3CaO*Al2O3+6H2O=3CaO*Al2O3*6H2O-непрочная рыхлая кристаллическая структура, опасная в случае коррозии материала;

3CaO*Al2O3+3(CaSO4)+26H2O=3CaO*Al2O3*3CaSO4*32H2O;

4CaO*Al2O3*Fe2O3+mH2O=3CaO*Al2O3*6H2O+(CaO*Fe2O3nH2O) – гель (очень маленькие частицы).

- Бетоны: классификация. Применение бетона различных видов.

Бетон – искуственный каменный материал, получаемый в результате затвердевания тщательно подобранной перемешанной смеси, состоящей из вяжущего вещества, воды, заполнителей и специальных добавок. Цемента и воды около 15%. Песка и крупного заполнителя около 85%. Бетон – основной строительный материал, универсальный. Можно придать любую форму, изменять свойства. Классификация бетонов по средней плотности: а) ρm>2600 кг/м3 – особо тяжелый бетон (заполнители – железные руды, стальные опилки, магнетит, гематит, лиманит, стальные зерна, чугунная дробь); б) ρm=2100 - 2600 кг/м3 – тяжелый бетон (в качестве заполнителей используются плотные, тяжелые, магматические, метаморфические и осадочные породы); в)ρm=1800 - 2100 кг/м3 – облегченные бетоны (в качестве заполнителей – ГП с ρm=1600-1900 кг/м3, песчаники, известняки, искуственные крупные заполнители – кирпичный бой, старый бетон); г)ρm=500 - 1800 кг/м3 – легкие бетоны. Пористые заполнители: а) природные (пористые ГП – вулканического происхождения: туф, пенза, лава); б) искусственные: специально сделанные (керамзит) и отходы промышленности (поризованные шлаки – шлаковая пенза); д) ρm500 кг/м3 – особооблегченный бетон. Ячеистые бетоны, теплоизоляционные, крупнопористый бетон на пористом заполнителе. Классификация по виду конструкции: сборные и монолитные (на небольших стройках готовят смесь в передвижной бетономешалке. Широко используются сухие смеси. Классификация бетонов по назначению: гидротехнический, декаротивный, кислотоупорный, жаростойкие, дорожные, бетоны для защиты от радиации.

Тяжелый бетон используют для защиты стальной арматуры от коррозии, для цементно-бетонных дорог и полов промышленных зданий. Бетоны высокой морозостойкости применяют для тех частей сооружений, которые подвергаются многократному замораживанию и оттаиванию во влажном состоянии (гидротехнические сооружения, конструкции железобетонных градирен, цементно-бетонные покрытия дорог и аэродромов…). Крупнопористый бетон используется как теплоизоляционный материал. Гипсобетон широко применяют для изготовления сплошных и пустотелых плит перегородок. Ячеистые бетоны для ограждающих конструкций, железобетона и др.

- Материалы для тяжёлого бетона, требования к заполнителям и воде затворения. Выбор вида и марки вяжущего.

. Цемент выбирают в зависимости от условий эксплуатации бетона, от вида бетонной конструкции, от заданной марки бетона. Если речь идет о производстве железобетона на заводе, то берется быстро твердеющий цемент. Мелкий заполнитель – песок (природный и искусственный 0,16 – 5 мм. По происхождению пески: горные, овражные, речные, морские. От происхождения зависит форма зерен (окатанные или угловатые). Крупные заполнители: щебень (дробление горных пород и крупного гравия. Щебень чище, чем гравий); гравий (осадочная горная порода, те же примеси, что и в песках).благодаря гладкой поверхности гравия бетоны на гравии более экономичны с точки зрения расхода цемента. У гравия сцепление с цементным камнем. Щебень из искусственного камня (из шлака, кирпичного боя, из дробленого бетона). Вода – чистая, водопроводная. Содержание солей ≤5000 мг/л. SO3 ≤2750 мг/л. добавки в бетонах: 1) химические вещества (0,1 – 2)% Ц (вводится с водой затворения). 2) тонкомолотые минеральные вещества (5 – 20)%Ц (для разбавления высокомарочных цементов). Химические добавки: 1) добавки, регулирующие свойства бетонной смеси (а) добавки стабилизаторы (препятствуют расслоению бетонной смеси), б) водоудерживающие добавки); 2) добавки, регулирующие схватывание и твердение бетона (ускорители и замедлители твердения); 3) добавки, регулирующие плотность и пористость бетона (газообразователи, пенообрахователи); 4) добавки, придающие бетонам специальные свойства (гидрофортность, стойкость к коррозии).

- Заполнители для тяжелого бетона. Технические требования. Стандартный метод оценки зернового состава.

Заполнитель должен состоять из зерен разного размера, при это кол-во крупн, ср, и мелких зерен устан на осн поверхностных рекомендаций таким обр, чтобы зерна меньшего разм располаг в пустотах между крупными.

Кач крупн заполн опред мин сост и св исх породы( ее прочн и морозостойк), зерновым сост заполнителя, формой зерен и сод вредных примесей. Прочность исх породы при сжатии в насыщ водой сост должна не менее чем в 1,5-2раза превышать марку бетона. Морозостойкость щебня и гравия должна обеспеч получ проектной марки бетона по морозостойкости от 15 до 300.

- Бетонная смесь. Стандартные методы определения подвижности и  жесткости  бетонной смеси.
Подвижность бетонной смеси характеризуется измеряемой осадкой (см) конуса, отформованного бетонной смеси, подлежащего испытанию. Подвижность бетонной смеси вычисляется как среднее двух  определений, выполненных из одной пробы смеси. Если осадка конуса равна нулю, то удобоукладываемость бетонной смеси характерезуется жесткостью.
Жесткость бетонной смеси характеризуется временем (с) вибрирования, необходимым для определения жесткости. Цилиндрическое кольцо прибора (его внутренний диаметр 240 мм, высота 200 мм) устанавливают и жестко закрепляют на лабораторной виброплощадке. В кольцо вставляют и закрепляют стандартный конус, который заполняют бетонной смесью в установленном порядке и после этого снимают. Диск прибора с помощью штатива опускают на поверхность отформованного конуса и секундомер; вибрирование производят до тех пор, пока не начнется выделение цементного теста из отверстий диска диаметром 5 мм. Время виброуплотнения (с) и характеризует жесткость бетонной смеси. Её вычисляют как среднее двух определений, выполненных из одной пробы смеси. Применяют сверхжесткие, жесткие и подвижные бетонные смеси.

- Основной закон прочности бетона (формулы и графики). Физический смысл основного закона прочности бетона.

. Физический смысл закона прочности бетона. Закон прочности бетона устанавливает зависимость прочности от качества применяемых материалов и пористости бетона. Прочность вяжущего характеризуется его маркой (Rц), качество заполнителя коэффициентом А, а пористость косвенно определяется величиной водо-цементного отношения В/Ц. Зависимость прочности от В/Ц является в сущности зависимостью прочности от объема пор, образованных водой, не вступающей в химическое взаимодействие с цементом. Кривая зависимости прочности бетона от количества воды затворения (при постоянном расходе цемента и способе уплотнения), приведенная на рис.4, характеризует   физический смысл закона прочности. Левая ветвь кривой принадлежит  недоуплотненным бетонным смесям, слишком жестким для данного способа уплотнения. При возрастании количества воды затворения, т. е. В/Ц, эти смеси укладываются плотнее, и прочность бетона повышается. Наконец, при оптимальном (для данного способа уплотнения) количества воды бетон имеет наибольшую плотность и прочность, что соответствует максимуму на кривой прочности.

Для тяжелых бетонов применяется заполнитель с прочностью в 1,5-2 раза больше заданной марки бетона. При большом содержании цементного теста зерна заполнителя раздвинуты на значительные расстояния, они почти не взаимодействуют друг с другом, поэтому решающее значение будет иметь прочность цементного камня и прочность сцепления его с заполнителем. На практике часто используют зависимость прочности бетона от цементно-водного отношения по формуле И. Боломея - Б.Г. Скрамтаева (рис. 5).

Для обычных бетонов с Ц/В=1,4-2,5 формула прочности имеет вид: Rб=ARц(Ц/B-0,5). При высококачественных заполнителях (щебень из плотных изверженных пород, крупный песок с минимальным содержанием вредных примесей) А=0,65; для рядовых заполнителей А=0,6; при применение заполнителей пониженного качества А=0,55. Для высокопрочных бетонов, изготовляемых с Ц/В>2,5, применяется формула: Rб=ARц(Ц/B+0,5). В этой формуле для высококачественных заполнителей А=0,43, для рядовых А=0,4. Основной закон прочности является общим для материалов с конгломератной структурой, он распространяется на тяжелые и легкие бетоны, мелкозернистые бетоны и строительные растворы. Только параметры А, входящие в формулу прочности, будут иметь различные численные значения, зависящие от вида материала и заполнителя.

- Понятие о классах и марках  тяжелого бетона по прочности.

Марки и классы бетона. При проектировании бетонных и железобетонных конструкций назначают требуемые характеристики бетона: класс (марку) прочности, марки морозостойкости и водонепроницаемости. За проектную марку бетона по прочности на сжатие принимают сопротивление осевому сжатию (кгс/см2) эталонных образцов-кубов. За проектную марку бетона по прочности на осевое растяжение принимают сопротивление осевому растяжению (кгс/см2) контрольных образцов. Эта марка назначается тогда, когда она имеет главенствующее значение. Проектную марку  бетона по прочности на сжатие контролируют путем испытания стандартных бетонных образцов: для монолитных конструкций – в возрасте 28 сут, для сборных конструкций – в сроки, установленные для данного вида изделий стандартом или техническими условиями. Прочность бетона определяют путем испытания образцов, которые изготовляют сериями; серия, как правило, состоит из трех образцов. Предел прочности при растяжении возрастает при повышении марки бетона по прочности при сжатии, однако увеличение сопротивления растяжению замедляется в области высокопрочных бетонов. Поэтому прочность бетона при растяжении составляет 1/10–1/17 предела прочности при сжатии, а предел прочности при изгибе – 1/6–1/10. Класс бетона – это числовая характеристика какого-либо его свойства, принимаемая с гарантированной обеспеченностью 0,95. Это значит, что установленное классом свойство обеспечивается не менее чем в 95 случаях из 100 и лишь в 5-ти случаях можно ожидать его не выполненным. Бетоны подразделяются на классы: В1; В1,5; В2; В2,5; В3,5; В5; В7,5; В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; В40; В45; В50; В55; В60. Соотношение между классом и марками бетона по прочности при нормативном коэффициенте вариации =13,5% следует принять R=В/0,778, например, для класса В5 средняя прочность будет R=6,43 Мпа.

- Последовательность расчёта состава тяжёлого бетона. Лабораторный и рабочий составы.

1. Для обесп треб прочно бет исп ф-лу:

Rб=ARц(Ц/В-b), b,А- к-нты, завис от вида бетона и кач зап.

2.	Опред расхода воды произв, исходя из зад удобоуклад по графикам и справ табл.

3.	Опред расхода цемента Ц=В: (В/Ц)

4.Расчет расхода зап. Первое- Ц/ρц + В/ρв + К/ρк = 1000

Второе:   Ц/ρц + В/ρв + П/ρп = (К/ρн.к.)αк•kр.з.,

Расход крупн зап: К=1000/((Vпуст альфа/р  нас)/(1/зк))

Песка П=(1000-Ц/рц-В-Крк)рп

Расчетная плотность бетонной смеси: рм=Ц+В+П+К

- Строительные растворы. Классификация (по виду вяжущего, средней плотности, назначению).

Строительный раствор - искусственный камневидный материал, представляющий собой затвердевшую смесь вяжущего, мелкого заполнителя, добавок и воды. Особенностью строительных растворных смесей является укладка тонкими слоями без интенсивного механического уплотнения и не содержать в своем составе крупный заполнитель. Для приготовления растворов используют преимущественно неорганические вяжущие в-ва (цементы, воздушная известь и гипсовые вяжущие). Согласно СТБ 1307-2002 строительные растворы классифицируют по назначению, применяем вяжущим, средней плотности.

По назначению: кладочные, монтажные, штукатурные, облицовочные, растворы для стяжек, специальные ( гидроизоляционные, кислотостойкие, жаростойкие, акустические, теплоизоляционные, тампонажные, к которым в зависимости от назначения предъявляют спец. требования).

По применяем вяжущим растворы подразделяют на: простые (на вяжущем одного вида – цементные, известковые, гипсовые, полимерные, битумные и на основе растворимого стекла).сложные ( на смешанных вяжущих – цементно-известковые, цементно-полимерные, цементно-гипсовые, известково-гипсовые, битумно-полимерные).

По средней плотности: тяжелые ( более 1500 кг/м3 ) и лёгкие ( менее 1500 кг/м3).

Растворные смеси классифицируют по степени готовности: Растворная смесь, готовая к применению(РСГП) –перемешанная смесь вяжущего, необходимых добавок, мелкого заполнителя и воды, полностью затворенная водой. Растворная смесь предварительного изготовления( РСПИ) – перемешанная и частично затворенная водой до подвижности 1-3 см смесь вяжущего, необходимых добавок и мелкого заполнителя, дозатворяемая водой перед применением. Растворная сухая смесь (РСС) – перемешанная смесь сухих компонентов : вяжущего, мелкого заполнителя и необходимых добавок, затворяемая водой или водной дисперсией полимеров перед применением.

- Материалы для изготовления растворных смесей. Свойства строительных растворов. Стандартные методы испытания.

Основными показателями качества растворной смеси являются подвижность, водоудерживающаяспособность, расслаиваемость, средняя плотность. Для того чтобы с растворной смесью было удобно и легко работать, она должна быть пластичной. Пластичность растворной смеси принято характеризовать ее подвижностью.

Подвижность растворной смеси (консистенция) — ее способность растекаться под действием собственной массы или приложенных к ней внешних сил. Она характеризуется глубиной погружения (см) в нее эталонного конуса. Подвижность смеси зависит от ее состава, т. е. соотношения между вяжущим материалом и заполнителем, вида вяжущего и заполнителя, а также от соотношения между количеством воды и вяжущего. В зависимости от подвижности (см) растворные смеси подразделяют на следующие марки.

Водоудерживающая способность раствора — способность удерживать или, наоборот, отдавать избыточную воду при наличии отсоса. Это свойство предохраняет растворную смесь от потери большого количества воды при укладке на пористые основания, а также при ее транспортировании. Для повышения подвижности и водоудерживающей способности цементных растворов в их состав вводят добавки — неорганические дисперсные (известь, глину, золу) и органические пластифицирующие (мылонафт, омыленный древесный пек).

Расслаиваемость растворной смеси, характеризующую ее связность при динамическом воздействии, определяют сопоставлением содержания заполнителя в нижней и верхней частях свежеотформованного образца размером 150х150х150 мм. Процесс расслаиваемости сопровождается разделением растворной смеси на твердую и жидкую фракции: твердая фракция — песок и вяжущее вещество — опускается вниз, жидкая фракция — вода — собирается вверху. Для предупреждения расслоения растворных смесей необходимо правильно подобрать их состав. Если в растворе соотношение заполнителя и вяжущего материала подобрано правильно, то вяжущий материал заполняет все пустоты между зернами заполнителя и обволакивает равномерным слоем каждую его частицу; такая растворная смесь, обладая водоудерживающей способностью, не расслаивается. Пластифицирующие добавки также повышают водоудерживающую способность растворных смесей и уменьшают их расслаиваемость. Расслаиваемость свежеприготовленной растворной смеси не должнапревыш 10%.

Плотность растворной смеси характеризуется отнош-ем массы уплотненной растворной смеси к ее объему и выраж-ся в г/см3.

Основными показателями качества раствора являются прочность на сжатие, морозостойкость, средняя плотность.Прочность раствора характеризуется маркой. Марка раствора определяется пределом прочности при сжатии стандартных образцов кубов размером 7,07х7,07х7,07 см, которые изготовляют из рабочей растворной смеси и испытывают после 28-суточного твердения при 25°С. По прочности на сжатие для растворов установлены марки 4, 10, 25, 50, 75, 100, 150 и 200.

Морозостойкость раствора характеризуется способностью образцов выдерживать в насыщенном водой состоянии заданное количество циклов попеременного замораживания и оттаивания не разрушаясь.

- Виды строительных растворов: кладочные, штукатурные, монтажные, гидроизоляционные, тампонажные, инъекционные. Технические характеристики, области применения.

кладочные растворы - для каменной кладки фундаментов, стен, столбов, сводов и пр.;

штукатурные растворы - для оштукатуривания стен, потолков, фасадов зданий, для декоративных и специальных штукатурок, крепления облицовочных материалов, для устройства мозаичных полов;

монтажные растворы - для заполнения и заделки швов между крупными элементами при монтаже зданий и сооружений из готовых сборных конструкций и деталей.

Особенно часто в гидромелиоративном строительстве применяют растворы специального назначения: гидроизоляционные, тампонажные и инъекционные растворы. Они используются для гидроизоляции конструкций из различных материалов, подвергающихся агрессивному воздействию воды при строительстве водопроводящих тоннелей, для заделки трещин в скальном основании гидротехнических сооружений, при устройстве противофильтрационных завес, заделки деформационных и конструктивных швов.

- Классификация сухих строительных смесей. Показатели качества ССС.

Различают cлeдyющиe виды сухих строительных смесей:

- штукaтypки

- шпаклевки

- клeи

- смеси для ycтрoйствa пoлoв

- гpyнтoвки

Для каждoгo вида строительной paбoты pазpабoтaн специальный вид строительной смеси. Благoдapя coвpемeнным строительным смесям ecть вoзможнocть yвeличить производительность в 2- 3 pазa, пoвыcить качество и эффективнoсть paбoт. Для oтличнoго pезyльтaтa и качества выполняемых pабoт с иcпoльзoвaниeм смесей нeобxoдимо четко соблюдать peкoмендации пo иx назначению.

Сyщеcтвyeт классификация строительных смесей по области пpимeнeния, их используют в строительстве, рeконcтpукции зданий и cоopyжeний, пpи пpoвeдeнии peмoнтныx pабoт. Строительной смесью можно ocущecтвлять теплоизоляционные и гидpoизoляциoнныe paбoты.По oблacти иcпoльзoвaния сухие строительные смеси делятся на III типa:1. общестроительные (отделочные, кoнстрyкциoнныe)

2. cпeциальныe строительные

3. oбщeтexничeскиe (нестроительные смеси)

Клaccификaция по ycловиям пpимeнeния смеси:

- для всex видов внyтpенниx paбoт;

- для выпoлнeния нapужныx paбoт в peaльных aтмoсфeрныx уcлoвияx;

- для paбот пpи темпеpaтурe менee 5 гpaдycов по Цельсию;

- для pазныx paбoт, пpoизвoдимыx пpи выcoкиx темпepатypаx;

- для вcex видов paбoт в yслoвияx вoдoпритoкa

Стандapтoм yстaнoвленa клacсификaция сухих строительных смесей пo назначению:

- Облицoвoчныe- Выpaвнивaющие;

- Нaпольныe;

- Рeмoнтныe;

- Мoнтaжные;

- Клaдочныe;

- Защитные;

- Декopaтивныe;

- Гидpoизoляциoнныe;

- Теплоизоляционные;

- Гpyнтовочныe.

Ремонтные смеси пoдpaздeляютcя на:

- инъекционные;

- пoвepxнocтныe.Защитные смеси делятся на:

- сaниpующиe;

- ингибирyющиe%

- биоцидные;

- коppoзийнo-защитные;

- paдиaциoннo-защитные.

- oгнeзaщитныe;

- мoрозoзaщитные.

Зa oснoву в строительных смесях взяты минepaльныe вяжyщиe вeщecтвa и песок. В зависимости от разновидности вяжущих строительные смеси пoдpaздeляютcя нa:

- Известковые;

- Известково-цементные;

- Известково-гипсовые;

- Цементные;

- Гипсовые

- Полимерные (на основе сухих пoлимepoв pacтворимыx в воде и peдиcпepcионныx пoлимepныx пopoшкoв)

- Слoжные (смесь неcкoлькиx вяжущиx вeщecтв).Сущecтвyeт подраздeлeниe строительных смесей по наибoльшeй крyпнocти зepнa нaпoлнителя:

- бетонные;

- диcпeрcиoнныe;

- paствopимыe.

Оcoбeннocти использования сухих строительных смесей

Учитывая классификацию смесей, необходимо помнить, что сухие строительные смеси на цемeнтнoй основе лyчшe иcпoльзoвaть для штукaтуpных работ, киpпичнoй кладки, заделки швов в бeтонныx кoнcтрyкциях, заливки бeтoна. Для работы с гипсовыми повеpхнocтями cлeдyeт выбирать смеси на гипсовой основе. Извecткoвo-цемeнтныe смеси чаще вcегo примeняют для штyкaтypныx работ, а сухая извecтковая штукaтyрнaя смесь cвое пpимeнeние cмoглa найти в oштyкaтyривании cтeн и выпoлнeнии apxитeктypныx элeмeнтoв декоpa.

- Органические вяжущие вещества (битумы, дегти). Сырьё и способы получения. Состав, строение. Области применения.

Битумы –органические вяжущие чёрного цвета;представляют собой высокомолекулярные органические веще-ва. Б. бывают : 1.природные Б.- вязкие жидкости или твердообразные ве-ва,состоящие из смеси углеводов и их неметаллических производных.Встречаются в местах нефтяных месторождений ,образуя линзы, а иногда и асфальтные озёра. 2. Асфальтовые породы – пористые г.п. (известняки,доломиты,песчаники, глины,пески), пропитанные битумом. 3. Нефтяные (искусственные Б.) –получают переработкой нефтяного сырья, в зависимости от технологии производства могут быть: остаточные,получаемые из гудрона путём дальнейшего глубокого отбора из него масел ; окисленные,получаемые окислением гудрона в специальных аппаратах (продувка воздухом) ; крекинговые, получаемые переработкой остатков, образующихся при крекинге нефти. 4. Гудрон –остаток после отгонки из мазута масляных фракций.

Элементарный состав Б.:углерод 70-80%, водород 10-15%,сера 2-9%,кислород1-5%, азот 0-2%.

Групповой состав: а)«асфальтены» –твёрдые высокомолекулярные углеводороды (М=1000-5000,М-молекуляр. масса) ;б) смолы- М=500-1000; в) масла М<500 – жидкие углеводороды. Св-ва битума, как дисперсной системы, определяются соотношением входящих в него составных частей: масел,смол, асфальтенов. Повыш. содерж. Асфальтенов и смол влечёт за собой возрастание твёрдости,температуры размягчения и хрупкости битума.

Св-ва Б. : гидрофобность(отталкивание воды), атмосферостойкость, растворимость в органических растворителях,повышенная деформативность. к неживой органике Б. –размягчение при нагревании,иногда вплоть до полного растворения. Физ-ие св-ва: плотность =1 г/см3. =0,5-0,6 Вт/м С , устойчив. по отнош. к нагреванию ,водостойкость -% водорастворимых соед. <=0,2-0,3%.Физико-хим. св-ва: поверхност. нат  25-35 эрг/см2 при t=20-25 C. Старение –процесс медленного изменения состава и свойств битума,сопровождающийся повышением хрупкости и снижением гидрофобности. Химич. св-ва: химич. стойки, выдерживают действие концентрированных щелочей, дейст-е кислот HCL  до 25% , уксус. СН3ОН до 10%. Физико-механ. Св-ва :марку битума определяют твёрдостью ,температурой размягчения и растяжимостью. Твердость опред. По глубине проникания в битум иглы прибора –пенетромтра. Температуру размягчения -  на приборе “ кольцо и шар”, помещаемом в сосуд с водой.Растяжимость- характериз. Абсолютным удлинением (см) образца Б. (“восьмёрки”) при t=25 C, определяемым на приборе –дуктилометре.

К дёгтевым материалам относят различные виды дёгтя и пеки, получаемые в результ. сухой  перегонки  каменного,бурого угля,антрацита,древесины и т.д.). Д. вяжущие ве-ва бывают:1.сырой каменноуголь. дёготь :а)низкотемперат.превичный,получаемый при полукоксовании,заканчивающ. при 500-600 С. б)высокотемпературный дёготь. 2.отогнанный дёготь- получ. в резул. Фракцирования сырой низкотемператур. смолы  с выделением из неё лигроиновой и керосиновой фракций.  3. Пек- твёрдый остаточный продукт перегонки сухой каменноугольной смолы с выделением из неё легких масел(кипящих до 180 С),фенольной фракции(180-210),нафталиновой фракции(210-230),антраценового масла(до 360 С). 4.составленные дёгти –получ. сплавлением пеков с дёгтевыми маслами (антрацен. или  др.) или обезвожж.сырыми дёгтями.

Применение битумов и дёгтей: 1. Рулонные кровельные ма-лы (рубероид, толь) 2. Лаки и краски.3. мастики,асфальт. бетон, герметики.

- Стандартные методы оценки свойств битумов (твёрдость, растяжимость, температуры размягчения).

Твердость. Прибор пенетрометр. Перед испытанием пробу битума обезвоживают, расплав его на песчаной бане, затем заливают в чашку медную, после охлажд ( 18-20С) чашку с битумом помещ в термостат. Затем вынимают чашку и перенос в сосуд с водой 25с и ставят на столик пенетрометра.Острие иглы подводят к пов-ти битума. После каждого погруж иглу протир бензином. Испыт вып 3 раза в разн точках пов-ти образца. Среднее арифметич рез трех опред дает значение глубины погруж иглы для данной пробы. Расхожд между рез паралл погруж не должно превыш 5% от величины меньшего из них.

Растяжимость. Дуктилометр. При опред растяж измер предельн деф битумных образцов-восьмерок, растяг с пост ск-тью 5см/мин при т-ре 25С. Расплав битум налив в ф-мы от одного конца к др с некоторым избытком. После охл до 18-200с избыток битума срезают и образец помещ на 1,5ч в термостат при т-ре 25+-0,5С. В дуктилометр налив воду 25+-0,5С, чтобы она покрыв ф-мы с бит не менее чем на 25мм. Образцы, прош термостатир, помещ в прибор. Образец подверг растяж со ск-тью 5см/мин. По линейке измер удлин образца в момент разрыва. Опред провод на 3 обр. За растяж приним ср арифм знач.

Т-ра размягч. Кольцо и шар. При размягч битума металл шар продавл через кольцо и в момент, когда шарик с битумом коснется нижнего диска, фиксир т-ру. За т-ру размягч битума приним ср арифм знач т-р падений обоих шариков.

- Полимерные строительные материалы (пластмассы). Определение, состав и свойства. Назначение основных компонентов пластмасс.

Полимерные строительные материалы и изделия получают из пластических масс. Пластическими массами (пластмассами) называют материалы, основным связующим компонентом которых является полимер как синтетическое высокомолекулярное вещество. На стадии изготовления материалов пластмассы обладают способностью легко формоваться при определенной температуре и давлении.

Кроме полимера (связующего) пластмассы могут содержать наполнители, пластификаторы, красители, стабилизаторы, смазывающие вещества и другие специальные добавки. По структуре и свойствам пластмассы и изделия являются представителями искусственных строительных конгломератов (комбинированных конгломератов и микроконгломератов).

Применение различных полимеров и наполнителей позволяет значительно изменять структуру и строительно-технологические свойства пластмасс. Так, например, стеклопластики и другие материалы могут в ряде случаев достигать прочности стали, а пенно - и поропласты, наполненные азотом, воздухом или другими газами, могут иметь малую среднюю плотность, теплопроводность и хорошую звукоизоляцию.

Одним из ценных свойств пластмасс является их относительная легкость. Например, для большой группы поропластов средняя плотность находится в пределах 15...400 кг/м3. Однако для пластмасс в целом она колеблется в широких пределах от 10 и для некоторых специальных видов пластмасс до 2200 кг/м3.

Большинство пластмасс (особенно с листовыми наполнителями) обладают высокими механическими свойствами. Они хорошо сопротивляются сжимающим, растягивающим, изгибающим, истирающим и ударным воздействиям.

128. Важнейшие свойства пластмасс( + и -)

Положительной характеристикой пластмасс является их малая теплопроводность и водопоглощение. Теплопроводность большинства обычных изделий из пластмасс составляет 0,25... 0,70 Вт/(м °С), а у пористых материалов всего лишь 0,03 Вт/(м °С), т. е. приближается к теплопроводности воздуха 0,023 Вт/(м °С). Пластмассы и изделия на их основе имеют высокую химическую стойкость к воздействию растворов кислот, щелочей, органических растворителей, высокую коррозионную стойкость и механическую прочность.

К положительным свойствам пластмасс следует отнести также их способность прокрашиваться на всю толщину изделия и легко поддаваться технологической обработке —сверлиться, обтачиваться и свариваться в струе горячего воздуха. Отдельные виды пластмасс (органические стекла) обладают высокой прозрачностью, которая находится в пределах 85... 94 относительно прозрачности алмаза, принятую за 100. Особые декоративные свойства изделий из пластмасс: гладкая, не требующая полировки поверхность, четко выраженный колер — выгодно отличают эти изделия от других видов отделочных материалов.

Вместе с тем они имеют ряд недостатков. Так, существенными недостатками пластмасс являются малая поверхностная твердость, низкая теплостойкость, горючесть, токсичность некоторых компонентов и повышенная ползучесть. В ряде случаев имеют место малая долговечность вследствие деструкции полимера, недостаточная стабильность структуры в эксплуатационный период, и как следствие, изменение физико-механических свойств во времени.

- Понятие полимера, олигомера, мономера. Полимеры: классификация и строение. Термопластичные и термореактивные полимеры, основные представители, свойства и области применения.

Полимеры- высокомол соед.

В основу классиф положены состав, методы получения и внутр стр полимеров..

По составу осн цепи макромол полимеры делят на 3 гр:

-Карбоцепные, мол цепи кот сод лишь ат С( полиэтилен)

-гетероцепные, в сост мол цепей кроме ат С входят ат О, серы, азота(эпоксидные, полиуретановые полимеры)

-элементоорганические, в осн мол цепях кот сод ат кремния, алюминия, титана.

Синт полимеры делят в завис от метода их получ на полимеризационнные и поликонденсационные.

По внутр стр разл лин и простр полимеры.

Термопластичные полимеры- полим, спос обратимо размягч при нагреве и отвержд при охлажд, сохр осн св. Полиэтилен, полипропилен, полиизобутилен, поливинилацетат, поливинилхлорид, перхлорвинил, поликарбонаты и др.

Термореакт наз полим, кот, будучи отверждены, не перех при нагреве в пласт сост.

фенолоальдегидные, карбамидные, эпоксидные, полиуретан эфиры

- Важнейшие полимерные строительные материалы: виды, применение, основные свойства, области применения.

-Линолеум на тканевой основе получ путем нанес пасты, сод полимер, пластификатор, наполнит и др на джутовую ткань. Затем ткань со слоем нанес пасты проходит через термокамеру, в кот происх полимериз и превращ пасты в упругий и эласт мат. Войлочную основу линолеума пропит антисептиками для придания биостойкости.

-Линолеум-релин сост из 2х слоев- нижнего, изгот из бывшей в употребл дробленой резины с битумом, и верхн- из смеси син каучука с наполнит и пигментом.

-Двухслойный линолеум лицевым слоем служит обычный линолеум, а подкладочным- ячеистая пластмасса, придающая покрытию пола высокие тепло- и звукоизол св.

-Ковровые син мат им основу из полиуретана, а для верха ковра примен синт волокна.

-Сверхтвердые ДСП

-Плитки

-ламинат

131. Важнейшие полимерные конструкционные материалы.

Полиэтилен применяется в основном при изготовлении детской мебели, офисных стульев, офисных кресел, различных емкостей, крепежной фурнитуры. Ударопрочный полистирол применяется для изготовления ящиков, погонажных элементов детской мебели, крепежной фурнитуры и др.

АБС-пластики имеют высокую прочность, твердость, жесткость, устойчивость к истиранию, ударопрочность. Применяются для изготовления каркасов офисных кресел и стульев, детской мебели, фурнитуры, подлежащей металлизации, и др.

Поливинилхлорид наиболее дешевый и наименее дефицитный, поэтому получил широкое применение при производстве ящиков из погонажных профильных элементов мебели для офиса, направляющих планок, полозков, раскладок, емкостей и т. д.

Полипропилен применяется для изготовления емкостей, погонажных изделий, фурнитуры, а также совмещенных блоков сидений и спинок офисных стульев. Стеклопластики — это армированные пластмассы, состоящие из связующего и стеклонаполнителя. Применяются для изготовления каркасов офисных кресел, стульев. Полиамиды применяются для изготовления фурнитуры, стяжек, полкодержателей и других мелких деталей, работающих под большими нагрузками.

Пенополиуретаны — это газонаполненный сверхлегкий  конструкционный   материал . Пенополиуретаны бывают эластичные и жесткие. Первые применяют в производстве офисной мягкой мебели, сидений автомобилей, тракторов и других изделий, вторые — для изготовления корпусов кресел, декоративных элементов, различных легких конструкций, в качестве тепло- и звукоизоляционных материалов.

Пенополиуретан (ППУ) эластичный на простых полиэфирах холодного формования предназначен для получения мягких элементов сложной формы. Формованные элементы представляют собой пористые изделия, которые хорошо соединяются с другими материалами (каркасы, арматура, тканевые подложки). Форму любой сложности можно получить за один цикл формования элемента. Изготовление формованных мягких элементов включает подготовку компонентов вспененной композиции, установку опорных армирующих закладных элементов, заливку форм, выдержку (10-15 мин), открытие форм и извлечение готового элемента.

132. Важнейшие полимерные отделочные материалы.

Декоративный бумажно-слоистый пластик - листовой материал, изготовляемый методом горячего прессования пакетов из нескольких слоек бумаги, предварительно пропитанной синтетическими смолами. Верхний слой бумажно-слоистого пластика представляет собой лист одноцветной или многоцветной текстурной ненаполненной бумаги или же бумаги с рисунком, отпечатанным типографским способом. Рисунок может имитировать ценные породы дерева или камня.

- Основные свойства и области применения полимерных строительных материалов

Важнейшие свойства пластмасс( + и -)

Положительной характеристикой пластмасс является их малая теплопроводность и водопоглощение. Теплопроводность большинства обычных изделий из пластмасс составляет 0,25... 0,70 Вт/(м °С), а у пористых материалов всего лишь 0,03 Вт/(м °С), т. е. приближается к теплопроводности воздуха 0,023 Вт/(м °С). Пластмассы и изделия на их основе имеют высокую химическую стойкость к воздействию растворов кислот, щелочей, органических растворителей, высокую коррозионную стойкость и механическую прочность.

К положительным свойствам пластмасс следует отнести также их способность прокрашиваться на всю толщину изделия и легко поддаваться технологической обработке —сверлиться, обтачиваться и свариваться в струе горячего воздуха. Отдельные виды пластмасс (органические стекла) обладают высокой прозрачностью, которая находится в пределах 85... 94 относительно прозрачности алмаза, принятую за 100. Особые декоративные свойства изделий из пластмасс: гладкая, не требующая полировки поверхность, четко выраженный колер — выгодно отличают эти изделия от других видов отделочных материалов.

Вместе с тем они имеют ряд недостатков. Так, существенными недостатками пластмасс являются малая поверхностная твердость, низкая теплостойкость, горючесть, токсичность некоторых компонентов и повышенная ползучесть. В ряде случаев имеют место малая долговечность вследствие деструкции полимера, недостаточная стабильность структуры в эксплуатационный период, и как следствие, изменение физико-механических свойств во времени.