## Slide 1: Коррозия строительных материалов

## Slide 2: Вопросы
1. Коррозия металлов
2. Химическая коррозия
3. Электрохимическая коррозия
4. Методы защиты от коррозии
5. Коррозия неметаллических строительных материалов
6. Особенности коррозии стальной арматуры

## Slide 3
Коррозионный мониторинг включает четыре основных этапа:
Мониторинг на стадии проектирования;
Мониторинг на стадии изготовления;
Мониторинг во время эксплуатации;
Мониторинг в период реновации.
Основное химическое свойство всех металлов – восстановительная активность. Металлы сравнительно легко отдают валентные электроны, превращаясь в положительные ионы (катионы).
Ме – ne ↔ Men+
Атомы металлов не присоединяют электронов и не образуют отрицательно заряженных ионов (анионов).

## Slide 4
термическая аллотропия
При температурах ниже 9100С образуется α- железо с объемно-центрированной кубической решеткой,
при температурах 910 – 14000С - γ – железо с гранецентрированной кубической решеткой.
Однородные сплавы – твердые растворы металлов, интерметаллические соединения, твердые растворы интерметаллидов в металлах или друг в друге.
Металлы – проводники первого рода.

## Slide 5
Двойной электрический слой на границе раздела активный металл - раствор
Ме + mH2O→ Men+ ∙ mH2O + ne
Men+ ∙ mH2O + ne → Ме+ mH2O
Ме+ mH2O ↔ Men+ ∙ mH2O + ne
Ме ↔ Men++ ne

## Slide 6
Двойной электрический слой на границе раздела малоактивный металл - раствор
Потенциал, установившийся в условиях равновесия, называется равновесным электродным потенциалом.
Электродный потенциал является постоянной величиной при данной температуре. Если пластинка металла опущена в раствор его соли с активностью ионов металла, равной единице (а=1), то, возникающий электродный потенциал называется стандартным электродным потенциалом.

## Slide 7
уравнение Нернста:
где Е0 – стандартный электродный потенциал (в),
R - газовая постоянная,
Т – абсолютная температура,
n - степень окисления иона,
F - число Фарадея – 96500 кулонов,
а – активность ионов в растворе.
Для разбавленных растворов или растворов слабых электролитов (где с = а):
с – концентрация ионов в растворе (моль/л).

## Slide 8
Гальванический элемент
Zn – 2e-→ Zn2+ анодный процесс
Cu2+ + 2e-→Cu0 катодный процесс
Zn + Cu2+→ Zn +2 + Cu0
или в молекулярной форме
Zn + CuSO4→ Zn SO4 + Cu0

## Slide 9
Пара с большим стандартным редокс-потенциалом игрет роль окислителя по отношению к паре с меньшим потенциалом.
Электродвижущая сила определяется как разность электродных потенциалов, устанавливающихся на границе каждого из этих металлов с раствором.
Более активный металл посылает в раствор положительно заряженные гидратированные ионы, а сам заряжается отрицательно. К менее активному металлу подходят электроны, восстанавливающие катионы или молекулы.
Реакция протекает самопроизвольно в прямом направлении, если ее ЭДС положительна, т.е. ЭДС = Е0окисл – Е0восст > 0. Если ЭДС окажется отрицательной, то реакция идет в обратном направлении.

## Slide 10
Коррозия металлов (от позднелат. corrosio - разъедание) – это физико-химическое взаимодействие металлических материалов и окружающей среды.
Способность металлов сопротивляться воздействию среды называется коррозионной стойкостью или химическим сопротивлением материалов.
Среда, в которой протекают коррозионные процессы, является коррозионной средой, металл, подвергающийся коррозии - корродирующий металл, химические продукты, образующиеся в результате коррозии называются продуктами коррозии.

## Slide 11
Классификации процессов коррозии:
Классификация по механизму коррозионных процессов;
Классификация по виду коррозионной среды;
Классификация по характеру изменения поверхности металлических материалов;
Классификация по механизму коррозионных процессов:
химическая
электрохимическая
Классификация по виду коррозионной среды
Газовая коррозия
Атмосферная коррозия
Почвенная коррозия
Морская коррозия
Биокоррозия
Контактная коррозия
Радиационная коррозия
Коррозия под напряжением

## Slide 12
Коррозионная кавитация
Фреттинг-коррозия
Коррозионно-механическое разрушение металлов
Коррозионная усталость металлов
Классификация по характеру изменения поверхности металлических материалов
Сплошная коррозия
Избирательная коррозия

## Slide 13
Местная (локальная коррозия)
Подповерхностная коррозия
Межкристаллитная коррозия

## Slide 14
Химическая коррозия металлических материалов – это самопроизвольный окислительно-восстановительный процесс разрушения металла в окружающей среде без возникновения в системе электрического тока.
Оксидные или солевые соединения, образующиеся в результате коррозионных процессов на металлах, называются поверхностными или защитными пленками.
Оксидные пленки на поверхности железа.
Продукты коррозии железа называются ржавчиной

## Slide 15
Fe
FeO : Fe3O4 : Fe2O3 ~100 : 10 : 1.
Причина коррозии – термодинамическая неустойчивость системы, состоящей из металла и компонентов коррозионной среды. Мерой термодинамической неустойчивости является свободная энергия Гиббса, освобождаемая при взаимодействии металла с этими компонентами.

## Slide 16
Влияние температуры на скорость коррозии.
С увеличением температуры скорость коррозии возрастает. Колебания температуры при нагреве металла, попеременные нагрев и охлаждение увеличивают скорость окисления металлов.
В оксидной пленке возникают термические напряжения, образуются трещины и она начинает отслаиваться от металла.
Влияние давления на скорость коррозии.
Если парциальное давление окислителя ниже давления диссоциации образующегося соединения, то термодинамическое окисление металла прекращается.
Если окисление металла лимитируется химической реакцией, то скорость коррозии увеличивается пропорционально корню квадратному от величины давления кислорода.
Влияние состава газа на скорость коррозии.
Загрязнение воздуха углекислым газом, диоксидом серы, парами воды вызывает повышение скорости газовой коррозии.

## Slide 17
Электрохимическая коррозия возникает в присутствии электролита вследствие перехода электронов от одних участков металла к другим. При этом протекают два сопряженных процесса: переход металла в раствор (окислительный или анодный процесс) и переход этих ионов из раствора с выделением их на поверхности металла
( восстановительный или катодный процесс).
Ме + mH2O↔ Men+ ∙ mH2O + ne
Механизм электрохимической коррозии основывается на концепции локальных элементов, т.е. особых гальванических пар микроскопических или же макроскопических, совокупная деятельность которых приводит к коррозионному разрушению металла.

## Slide 18
Макроскопические гальванические пары возникают при контакте двух металлов различной активности с электролитом. Электроны переходят от более активного металла к менее активному, и более активный металл разрушается
Е0Fe = – 0,44 В, Е0Cu = +0,337 В.
(-) Fe│НСl│Cu (+).
Анод: Fe – 2 е →Fe2+
Катод: 2Н+ + 2е → Н2
или в молекулярной форме:
Fe + 2 НСl → FeCl2 + ↑ Н2

## Slide 19
Водородная деполяризация
характерна для растворов с высокой активностью ионов водорода, т.е. для растворов кислот. Акцепторами электронов являются ионы водорода
при рН< 7:
на катоде: 2Н+ +2 е → Н2 или
Н3О+ + е → 1/2 Н2 + Н2О
при рН ≥ 7
акцепторами электронов являются молекулы воды:
на катоде: 2Н2О +2 е → Н2 +2 ОН-

## Slide 20
Кислородная деполяризация характерна для металлов, которые находятся в атмосфере и соприкасаются с водой и растворами солей. Акцептором электронов в этих случаях является растворенный в электролите кислород.
В растворах при рН< 7 :
на катоде О2 + 4 Н+ + 4е → 2Н2О,
при рН ≥ 7
на катоде О2 +Н2О + 4е →4 ОН-
Анод: Fe – 2 е →Fe2+
Катод: О2 +Н2О + 4е →4 ОН-
Fe2++2ОН-→ Fe(ОН)2
4 Fe(ОН)2 + О2 + 2Н2О→4 Fe(ОН)3

## Slide 21
Независимо от условий протекания процессов, процесс анодного окисления включает следующие стадии:
Переход электронов с анодного участка на катодный; роль анода всегда выполняет более активный металл;
Перемещение ионов в электролитических проводящих средах;
В процессе катодного восстановления – восстанавливаются атомы, ионы, молекулы, способные принимать электроны.
Микрогальванопары возникают при соприкосновении металла с электролитом (электролитом может быть влага, адсорбируемая из воздуха).

## Slide 22
катод анод катод
металл
О2
О2
О2
Капля воды
2Н+ + 2е → Н2 (в кислой среде);
О2 + 2H2O + 4е → 40Н- (в нейтральной среде).

## Slide 23
Группа стойкости | Скорость коррозии металла, мм/год. | Балл
Совершенно стойкие | Менее 0,001 | 1
Весьма стойкие | Свыше 0,001 до 0,005 Свыше 0,005 до 0,01 | 2 3
Стойкие | Свыше 0,01 до 0,05 Свыше 0,05 до 0,1 | 4 5
Пониженно-стойкие | Свыше 0,1 до 0,5 Свыше 0,5 до 1,0 | 6 7
Малостойкие | Свыше 1,0 до 5,0 Свыше 5,0 до 10,0 | 8 9
Нестойкие | Свыше 10,0 | 10
Скорость электрохимической коррозии представляет суммарную силу тока всех коррозионных пар, функционирующих на поверхности металла.
Для практических целей применяют условную десятибалльную шкалу коррозионной стойкости

## Slide 24
Пассивное состояние
Е
Епас.
активное состояние
переходная область
Нарушение пассивности
Логарифм скорости растворения
Скорость процесса растворения металла в области пассивации становится очень малой и может сохраняться сколь угодно долго.

## Slide 25
Методы защиты металлических материалов от коррозии
создание коррозионностойких материалов;
использование защитных поверхностных покрытий металлов;
изменение состава агрессивной среды;
электрохимические методы.

## Slide 26
Хром – устойчив к питтинговой коррозии, обладает высокой пассивацией в средах различной кислотности, что связано с образование оксида Cr2O3. Основной недостаток хромистых сталей – склонность к хрупкому разрушению.
Никель – образует с железом ряд твердых растворов. Пассивное состояние связано с образованием оксида NiO и гидроксида Ni (ОН)2. Введение никеля повышает механические свойства стали.
Медь, введенная в стали повышает их стойкость в минеральных кислотах.
Марганец повышает устойчивость к высокотемпературному окислению в средах, содержащих сернистые соединения.

## Slide 27
4Al + 2H2O + 3O2 → 4AlO(OH)
2Al + 4H2O→2AlO(OH) + 3H2
1 стадия – растворение в щелочи амфотерной оксидной пленки:
Аl2O3+ 2NaOH+ ЗН2O → 2Na[Al(OH)4];
2 стадия – взаимодействие металла с водой:
2Al + 6H2O →2Al(OH)3 + 3H2
3 стадия – растворение образовавшейся гидроксидной пленки в растворе щелочи:
2Al(OH)3 +2NaOH → 2Na[Al(OH)4];
К защитным поверхностным покрытиям относятся неорганические защитные пленки (фосфатные, оксидные), гальванопокрытия, органические изолирующие покрытия (лакокрасочные, эпоксидные, полиуретановые).

## Slide 28
Протекторная защита применяется в тех случаях, когда защищаемая конструкция находится в среде электролита.
труба
протектор
труба
металл
к сети
Схема катодной защиты трубопровода

## Slide 29
Схема дренажной защиты труб
Коррозия первого вида или коррозия выщелачивания.
Некоторые водные растворы солей и вода с малой жесткостью способны растворять цементный камень, не вступая с ним в химическое взаимодействие. Образующиеся растворенные компоненты цементного камня (например, Са(ОН)2) выносятся во внешнюю среду, делая его пористым и менее прочным.

## Slide 30
Процесс гидролиза в упрощенном виде:
2(3СаО∙Al2О3) + 6H2O →3СаО∙2 Al2О3∙ ∙3H2O + 3Са(ОН)2
2. Коррозия второго вида.
Процессы коррозионного разрушения связаны с химическим взаимодействием цементного камня и агрессивных компонентов.
В результате происходит образование легко растворимых продуктов, выносимых из бетона во внешнюю среду, или аморфных веществ, не обладающих вяжущими свойствами и не способных препятствовать дальнейшему развитию коррозии.

## Slide 31
∙ Кислотная коррозия связана с взаимодействием гидроксида кальция с кислотами (р. нейтрализации).
Са(ОН)2 +2 CH3COOH→ Ca(CН3СОО)2 + 2H2О
Ca(OH) 2 + 2HNO3 → Ca(NO3)2 + 2H2O
H2SiF6 + ЗСа (ОН)2 = Si02 + 3CaF2 + 4H2O.
∙ Углекислотная коррозия.
СаСО3 + СО2 + Н2О = Са(НСО3)2;
Са(ОН)2 +2СО2 = Са(НСО3)2.
∙ Действие органических веществ.
Органические вещества природных вод в основном представлены гуминовыми, гумусовыми кислотами и их солями.

## Slide 32
∙ Действие солей. Для данного вида коррозии наиболее характерны обменные реакции. Скорость коррозии зависит, как от состава этих солей, так и от продуктов их взаимодействия.
NH4NO3 + H2O → NH4 OH + Н NO3
NH4++ H2O → NH4 OH + Н+ рН< 7.
Са(ОН)2 + 2NH4NO3 + 2H2O → Ca(NO3)2 ∙4H2O + 2 NH3↑
∙ Магнезиальная коррозия.
Взаимодействие солей магния с компонентами цементного камня характеризуется тем, что в результате образуется практически нерастворимый гидроксид магния:
MgSO4 + Са (ОН)2 +2 H2O → Mg (ОН)2 ↓+ CaSO4∙2H2O
Са(ОН)2 + MgCl2→ CaCl2 + Mg (ОН)2 ↓

## Slide 33
∙ Действие газообразных веществ на процессы коррозии бетона зависят от природы и химической активности этих веществ.
SO2 + H2O → H2SO3.,
H2SO3 + Са(ОН)2→Са SO3 + 2Н20.
Са(ОН)2+СО2 →СаСО3 ↓+ Н2О.
3. Коррозия третьего вида.
Этот вид коррозии связан с накоплением и действием новообразований в порах и капиллярах бетона. При заполнении таких пространств в толще бетона может возникать внутреннее напряжение, которое приводит к разрушению.

## Slide 34
∙ Сульфатная коррозия.
При взаимодействии растворенного гипса с трехкальциевым гидроалюминатом образуется трудно растворимый, обладающий большой гигроскопичностью гидросульфоалюминат кальция. Поглощая большое количество воды, он значительно увеличивается в объеме (~ в 2,5 раза).
3СаО∙Al2О3∙ 6H2O + 3CaSO4+n H2O →
3СаО∙Al2О3 ∙ 3CaSO4 ∙ 31 H2O
∙ Щелочная коррозия.
Термодинамика коррозии строительных материалов.
Самопроизвольно будут протекать те процессы, которые сопровождаются образованием более стойких веществ (с более отрицательными значениями энтальпии образования) по сравнению с исходными.

## Slide 35
SiF4 + 2Са (ОН)2 = 2CaF2 + Н20 + SiO2 ократирование.
Флюатированием — обработка поверхности бетона водными растворами кремнефтористоводородной кислоты.
Са(ОН)2 + СО2 = СаСО3 + Н2О
Произведение растворимости для СаСО3 при стандартных условиях составляет 4,8∙10-9, а для Са(ОН)2 2,2∙10-2, т.е растворимость карбоната кальция гораздо меньше растворимости гидроксида кальция.
Введение гидравлических добавок повышает прочность цементного камня:
Са(ОН)2 + SiO2 + (n-1)H2O = CaO∙SiO2∙nH2O

## Slide 36
В присутствии хлора деполяризация катода происходит в основном за счет реакции восстановления хлора, а не кислорода:
½ Cl2 + e- → Cl-, φ = 1,36В
В воде хлор гидролизуется с образованием хлороводородной и хлорноватистой кислот:
Cl2 + H2O → HCl + HClO
Хлорноватистая кислота является более сильным окислителем:
HClO + H+ + 2e- → ½ Cl2 + H2O; φ0 = +1,63 В;
HClO + H+ + 2 e- → Cl- + H2O; φ0 = +1,49 В.

## Slide 37
SO2 + H2O → H2SO3
H2SO3 + 4 H+ + 4 e-→ 3 H2O + S↓
Φ(рН=3) = + 0,285 В,
2H2SO3 + 2 H+ + 4 e-→ 3 H2O + S2О32-
Φ(рН=3) = + 0,235 В.
При взаимодействии сернистого газа с железом образуется сульфид и гидроксид железа (II):
Fe + H2O + SO2 → FeS↓+ 2 Fe(ОН)2.

## Slide 38
Пример 1. Какой стержень из меди (0(Сu2+ /Cu) = + 0,34B) или кадмия (0(Cd2+ /Cd) = –0,402B) будет вытеснять олово из 1М раствора SnCl2? Напишите уравнения вытеснения олова из раствора в молекулярном и ионно-молекулярном виде
Sn2+ /Sn = -0,14 B
Решение: Сравним стандартные электродные потенциалы металлов: 0(Sn2+/Sn) 0(Cu2+/Cu). Следовательно, медь является окислителем по отношению к олову и не может вытеснять его из растворов; 0(Sn2+/Sn)  0(Сd2+/Cd), следовательно, кадмий – восстановитель по отношению к олову и будет вытеснять его из растворов.
Реакция вытеснения запишется :
- в молекулярном виде:
SnCl2 + Cd  Sn + CdCl2
- в ионно-молекулярном виде
Sn2+ + Cd  Sn + Cd2+

## Slide 39
Пример 2. Составьте уравнения электродных процессов, происходящих при коррозии медно-цинкового сплава в растворе кислоты при рН = 3, Т = 298К А) с водородной деполяризацией Б) с кислородной деполяризацией
Решение. Сравним стандартные потенциалы металлов: 0(Сu2+/Cu) = 0,337B  0(Zn2+/Zn) = -0,763B.
Следовательно, анодом будет цинк, катодом –медь.
Электродные процесcы
Анодная реакция: (-) А Zn: Zn-2e Zn2+
Катодные реакции:(+) К Сu:
А) 2 H+ + 2e  H2 - водородная деполяризация
Б) O2 + 4H+ + 4e  2H2O - кислородная деполяризация
Суммарная реакция:
А) с водородной деполяризацией
Zn + 2H+  Zn2+ + H2
Б) с кислородной деполяризацией
Zn + O2 + 4H+  Zn2+ + 2H2O

## Slide 40
Электроды | Реакция | (В)
Li+ Li | Li + e  Li | -3.04
K+ K | K+ +e  K | -2.92
Rb+ Rb | Rb+ + e  Rb | -2.925
Cs+ Cs | Cs+ + e  Cs | -2.922
Ca2+ Ca | Ca2+ +2e  Ca | -2.87
Na1+ Na | Na1+ +e  Na | -2.713
Mg2+ Mg | Mg2+ + 2e Mg | -2.38
Al3+ Al | Al3+ + 3e  Al | -1.66
Mn2+ Mn | Mn2+ +2e  Mn | -1.18
Zn2+ Zn | Zn2+ + 2e Zn | -0.763
Cr3+ Cr | Cr3+ + 3e  Cr | -0.7
Fe2+ Fe | Fe2+ +2e  Fe | -0.44
Cd2+ Cd | Cd2+ +2e  Cd | -0.402
Co2+ Co | Co2+ +2e  Co | -0,27
Ni2+ Ni | Ni2+ + 2e  Ni | -0.23
Sn2+ Sn | Sn2+ + 2e  Sn | -0,14
Pb2+ Pb | Pb2+ + 2e  Pb | -0.126
H+ H | H+ + 1e  H | 0.000
Sb3+ Sb | Sb3++3e  Sb | +0.20
Bi3+ Bi | Bi3+ +3e  Bi | +0.23
Cu2+ Cu | Cu2+ +2e  Cu | +2.337
Cu+ Cu | Cu+ + e  Cu | +0.52
Hg2+ Hg | Hg2+ + 2e  Hg | +0.799
Ag+ Ag | Ag+ + e  Ag | +1.2
Pt2+ Pt | Pt2+ + 2e  Pt | +1.2
Au+ Au | Au+ + e  Au | +1.68